| Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж ГОСТ 9109-81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТИП | Материалы на основе фенолалкидных смол с добавлением сиккатива. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | ФЛ-03К - для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. ФЛ-03Ж - для грунтования поверхностей из черных, цветных металлов и их сплавов, а также деревянных поверхностей. |  |
| ОПИСАНИЕ | Пленки грунтовок устойчивы к изменению температуры от минус 600С до 1000С. Покрытия грунтовками перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, АС, КО и др. Применение грунтовок обеспечивает высокую адгезию, долговечность, противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия в целом. Материалы разрешены для применения в судостроении и судоремонте. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет ФЛ-03К; коричневый. Цвет ФЛ-03Ж; желто-зеленый. Время высыхания до ст.3: при t0 (20+2) 0С при t0 (105+5) 0С; не более 8 часов не более 35 минут. Доля нелетучих веществ: по массе ФЛ-03К ФЛ-03Ж по объему ФЛ-03К ФЛ-03Ж; 58÷64 %, масс. 55÷61 %, масс. 45÷49 %, об. 41÷45 %, об.. Теоретический расход на один слой1) ФЛ-03К ФЛ-03Ж; 40÷55 г/м2 31,4÷23,6 м2/л 40÷55 г/м2 28,5÷21,4 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 15÷20 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 1÷2. |

| РАЗБАВИТЕЛЬ | Смесь ксилола с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1 в количестве не более 20% от массы грунтовки для ФЛ-03Ж и 25% для ФЛ-03К. Для окраски изделий в электрополе грунтовки разбавляют разбавителем РЭ-4В, при этом применяют грунтовки с вязкостью не менее 100 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0,5) 0С. |
| --- | --- |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Ксилол, сольвент или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1. |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления. |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением, распылением в электрополе, кистью. ФЛ-03К допускается наносить на поверхность методом струйного облива. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Перед применением в грунтовки вводится сиккатив НФ-1 или ЖК-1 в количестве не более 4% от массы грунтовки. При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить смесью ксилола с уайт-спиритом, взятых в соотношении 1:1. Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. После высыхания слоя грунтовки (8 часов при температуре 20 0С) наносятся последующие слои грунтовки, и затем поверхностный слой лакокрасочного материала. Для промывки инструмента использовать растворители указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить грунтовку в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до 40 0С. |