|  | Грунтовки АК-069 и АК-070 ГОСТ 25718-83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП |  | Суспензия стронциевого крона в растворе смолы БМК-5 меламиноформальдегидной смолы К-421-02. Материал однокомпонентный. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | АК-069 - для грунтования деталей из алюминиевых сплавов и стали. АК-070 - для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей. Допускается применение грунтовок для других целей. |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Перекрываются материалами типа АК, ПФ, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС, ФЛ и другими. Обеспечивают адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и водостойкость системы лакокрасочного покрытия. Грунтовка АК-070 разрешена для применения в судостроении и судоремонте. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Цвет; желтый. Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)0С: АК-069 АК-070; не более 1 часа не более 0,5 часа. Доля нелетучих веществ по массе АК-069 АК-070 по объему АК-069 АК-070; 20÷25 %, масс. 13,5÷16,0 %, масс. 12÷16 %, об. 9÷13 %, об.. Теоретический расход на один слой1) АК-069 АК-070; 55÷100 г/м2 17,2÷9,2 м2/л 65÷120 г/м2 15,6÷8,3 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 8÷15 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 1÷2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  | Растворители 648 и Р-5А |  |

| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители 648 и Р-5А |
| --- | --- |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовку перед нанесением можно разбавить до рабочей вязкости 12÷18 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром с соплом диаметром 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С растворителями 648 или Р-5А. Параметры методов окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105. Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла кистью или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. После высыхания слоя грунтовки (в зависимости от марки 0,5÷1 час, при температуре 20 0С) наносят последующие слои грунтовки, и затем поверхностный лакокрасочный материал. Для разбавления грунтовки и промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании грунтовки на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не выше 30 0С. |