«Лак по кирпичу и камню»  полиакриловый  водно-дисперсионный

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ        Полуглянцевый прозрачный лак для внутренней и наружной

ПРИМЕНЕНИЕ                 окраски изделий и сооружений из кирпича и природного

камня, а так же ранее окрашенных водно-дисперсионными

красками и эмалями поверхностей, для увеличения устойчивости

к моющим средствам.

ОПИСАНИЕ                      Готовое покрытие выдерживает климатическую нагрузку от минус

300С до плюс 400С. Имеет высокие показатели влаго- и атмосферо-

стойкости. Образует паропроницаемое покрытие, стойкое к ультра-

фиолету. Содержит фунгицидные добавки для защиты от плесени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – бесцветный. Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход лака на однослойное покрытие – от 120 до 140 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением лак  тщательно перемешивают  и при

необходимости разбавляют водой.

Лак  наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем в два слоя с промежуточной сушкой

2 часа при температуре (20+2)0С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Лак пожаровзрывобезопасен.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими лаками и разбавителями.