Краска акриловая  водно-дисперсионная

ВД-АК 205  «интерьерная для обоев»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ       Краска предназначается для окрашивания потолков, стен и обоев

ПРИМЕНЕНИЕ                 всех типов в сухих и влажных помещениях с относительной

влажностью воздуха более 70% (ванных комнат, кухонь и т.п.),

к которым предъявляются повышенные эстетические и эксплуата-

ционные требования. Идеальна для получения высокоустойчивого

к истиранию и мытью покрытия.

ОПИСАНИЕ                      Краска предназначается для внутренней окраски зданий и

сооружений по кирпичным, бетонным, гипсокартонным,

оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям

(кроме полов), по загрунтованной поверхности металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – белоснежный.      Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход краски  на однослойное покрытие – от 200  до 230 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением краску  тщательно перемешивают  и при

необходимости разбавляют водой.

Краску  наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем в два слоя с промежуточной сушкой

2 часа при температуре (20+2)0С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Краска  пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими красками и разбавителями.