|  | # Эмаль КО - 174 СТО 13510926-004-2012 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП |  |  | Материал одноупаковочный. Представляет собой суспензию пигментов в кремнийорганической смоле. |  |  |  |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  |  | Для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, балконных ограждений из бетона, для защиты дерева, асбоцемента, силикатного и красного кирпича, для ремонта зданий, ранее окрашенных другими красками, разрушенными до стадии меления. А также для антикоррозионной защиты металлических поверхностей (по загрунтованному металлу). |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ |  |  | Эмаль атмосферо-, влаго- стойкая. Покрытие эмали морозоустойчиво, паро- и воздухопроницаемо. Эмаль быстросохнущая, обладает высокой адгезией к бетону, наносится в широком температурном диапазоне от -20оС (на не промерзлую подложку) до +30оС. После высыхания эмаль образует покрытие с ровной, однородной, матовой поверхностью. |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  |  | Внешний вид покрытия; матовое. Цвет:; Стандартная цветовая гамма, колеровка по каталогу RAL. Время высыхания до ст.3 -при температуре (20±2)0С (при минусовой температуре воздуха время сушки увеличивается); не более 3 часов. Доля нелетучих веществ по массе; 50-58 %, масс.. Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±2)0С, сек; 30-70. Адгезия пленки, баллы; не более 1. Эластичность пленки при изгибе, мм; не более 3. Твердость пленки по маятниковому прибору, ус.ед.; не менее 0,1. Теоретический расход на один слой1); 130-150 г/м2. Рекомендуемая толщина одного слоя2); не менее 40-50 мкм. Рекомендуемое количество слоев (для антикоррозионной защиты металла); 2-3 3. |  |  |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  | Ксилолом, но не более 5% от массы эмали. Недопустимо разбавление другими, не предусмотренными растворителями и смешивание с иными лакокрасочными материалами. |  |  |  |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Ксилол, сольвент, уайт-спирит или другими растворителями, затем мыльной водой. |  |  |  |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ |  | В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  | Перед проведением покрасочных работ поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, старого непрочно державшегося покрытия. В случае нанесения эмалей на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1 или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Металл загрунтовать грунтовкой ГФ-021(производства ООО «Акрилика») или другой аналогичной грунтовкой, а бетонные, деревянные, оштукатуренные поверхности загрунтовать акриловой грунтовкой (типа ВД грунт глубокого проникновения ООО «Акрилика»). Запрещается наносить на влажные поверхности. |  |  |  |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ |  |  |  | Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком. |  |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  |  | Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости рекомендуемыми растворителями. Подготовленную эмаль наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от минус 200С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. При хранении эмали при минусовых температурах перед применением ее следует выдержать при температуре 200С в течение суток. Промежуток времени до нанесения очередного слоя 2 часа. |  |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  |  |  | Материал огнеопасен, токсичен из-за наличия в нем органических растворителей! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до плюс 40 0С. |  |  |  |