| Эмаль ПФ-266 ТУ … |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТИП | Одноупаковочная эмаль – суспензия пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителей. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | ПФ-266 - для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности для эксплуатации внутри помещений. |  |
| ОПИСАНИЕ | Эмаль обладает повышенной износостойкостью и твердостью. Пленка эмали ПФ-266 обладает высоким блеском, прочностью к истиранию Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали ПФ-266, сохраняет защитные и декоративные свойства в течение 2-х лет. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет; Желто-коричневый, красно-коричневый. Время высыхания: - при температуре (20+2)0С; не более 24 час. Доля нелетучих веществ по массе; 56÷68 %, масс.. Расход на один слой1); 150-180 г/м2. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 20÷25 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Уайт-спирит, скипидар в количестве не более 20% от массы эмали. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Сольвент, уайт-спирит, нефрас. |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной бумагой с последующим обеспыливанием. Для улучшения сцепления с деревом и уменьшения расхода эмали рекомендуется деревянную поверхность покрыть олифой. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Кисть, валик. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением эмаль выдерживают при температуре 20 0С в течение суток. Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителями в количестве не более 20 % по массе. Эмаль наносят при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Нанесение последующего слоя рекомендуется после высыхания предыдущего (через 24 часа при температуре 200С). |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопаснен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20 0С. |