Краска акриловая  водно-дисперсионная

ВД-АК 203  «интерьерная»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ       Краска предназначается для окраски стен и потолков влагостойкая

ПРИМЕНЕНИЕ                 с повышенной укрывистостью, при проведении отделочных

работ в жилых и офисных зданиях, при создании современных

интерьеров. Подвергается легкой влажной уборке с помощью

любых неабразивных моющих средств.

ОПИСАНИЕ                      Краска предназначается для внутренней окраски зданий и

сооружений по кирпичным, бетонным, гипсокартонным,

оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям

(кроме полов), по загрунтованной поверхности металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – белоснежный.      Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход краски  на однослойное покрытие – от 200  до 250 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением краску  тщательно перемешивают  и при

необходимости разбавляют водой.

Краску  наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем в два слоя с промежуточной сушкой

2 часа при температуре (20+2)0С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Краска  пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими красками и разбавителями.