Алкидные эмали для внутренних и наружных работ

ПФ-115

Представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке, с добавлением сиккатива и растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ Эмали предназначены для окраски металлических и деревянных поверхностей эксплуатируемых, как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКА Готовые к применению эмали характеризуются высокими декоративными свойствами и эффективной защитой поверхностей при эксплуатации в атмосферных условиях. Покрытия, образованные эмалями устойчивы к изменению температуры от -40С до +60С. Готовые к применению эмали выпускаются глянцевого и матового блеска.

ПРЕИМУЩЕСТВА Пленка эмали хорошо защищает поверхность от атмосферных воздействий и придает ей отличный эстетический вид.

СВОЙСТВА Цвет - различных цветов в соответствии с картотекой цвета или по согласованию с потребителем.
Расход на однослойное покрытие 100-180 г/м2.
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 60-120с.
Массовая доля нелетучих веществ 49-70%.
Время высыхания до степени 3 при температуре (18-22)C:

красной, вишневой - 48ч, остальных цветов - 24ч. 
Укрывистость высушенной пленки 50-120г/м2.
Стойкость покрытия при температуре (18-22)C к статическому воздействию воды 2ч. 
Адгезия не более 2 баллов. 
Степень перетира не более 25мкм. 
Твердость покрытия, измеряемая маятником типа М-3 0,15-25 усл. ед. 
Эластичность при изгибе не более 1мм. 
Прочность пленки при ударе не менее 40см.

РАЗБАВИТЕЛЬ Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь в соотношении 1:1. Недопустимо разбавление другими, не предусмотренными здесь растворителями и смешивание с иными лакокрасочными материалами.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Распылением, струйным обливом, окунанием, кистью, валиком.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Перед проведением покрасочных работ поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины, окалины, масел или технических смазок,обезжирить, при необходимости металл загрунтовать грунтовками ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-0244, ВД-АК-0247, а деревянные и  оштукатуренные поверхности загрунтовать «Олифой» или акриловой грунтовкой. Запрещается наносить на влажные поверхности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА Перед применением материал необходимо тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости.

НАНЕСЕНИЕ При нанесении эмалей методом распыления или кистью рекомендуется производить окраску в два слоя. Промежуток времени до нанесения очередного слоя 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Материал пожароопасен, токсичен из-за наличия в нем органических растворителей. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях необходима вентиляция. Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки.

ХРАНЕНИЕ Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Материал следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей.