Грунтовка полиакриловая водно-дисперсионная «Бетон-Контакт»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ        Адгезионная грунтовка предназначается для подготовки особо

ПРИМЕНЕНИЕ                 плотных неабсорбирующих поверхностей под высококачественную

отделку, внутри и снаружи помещений.   А так же для обработки

масляных алкидных покрытий, актуален для проведения

ремонтных работ в старых домах, где применялись для

пропитки и окрашивания стен олифа и масляные краски.

ОПИСАНИЕ                      Создает шероховатый, напоминающий крупную наждачную

бумагу слой, обладающий высоким сцеплением с плохо впитываю-

щих оснований: монолитный бетон, бетонные блоки, цементно-

песчаными растворами, гипсовыми штукатурками и смесями на

полимерной основе. Обеспечивает равномерно высокую адгезию

к основанию и максимальный набор прочностей применяемых

смесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – голубой. Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – от 320 до 400 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением грунтовку тщательно перемешивают

и при необходимости разбавляют водой.

Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими грунтовками и разбавителями.