Грунтовка полиакриловая водно-дисперсионная «Глубокого проникновения»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ        Предназначается для укрепления пористых и непрочных бетонных

ПРИМЕНЕНИЕ                 кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей, скрепления

легко осыпающихся  старых покрытий внутри и снаружи

помещений.

ОПИСАНИЕ                      Быстро впитывается, заметно заполняет поры. Глубоко

проникает в  поверхность. Повышает адгезию и уменьшает расход

краски на 10-15%. Содержит  добавки, препятствующие

образованию плесени и грибков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – бесцветный. Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – от 120 до 300 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением грунтовку тщательно перемешивают

и при необходимости разбавляют водой.

Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими грунтовками и разбавителями.