Грунтовка полиакриловая водно-дисперсионная «Фасад»

СТО 13510926-002-2011

РЕКОМЕНДУЕМОЕ        Предназначается для грунтования впитывающих поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ                 перед окрашиванием, укрепления верхнего слоя окрашиваемой

поверхности (кирпич, бетон, штукатурка) и уменьшения расхода

краски.

ОПИСАНИЕ                      Быстро впитывается, заметно заполняет поры, проникая

внутрь поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях

и внутри помещений. Содержит  добавки, препятствующие

образованию плесени и грибков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ              Основной цвет – бесцветный. Допускается колеровка

ХАРАКТЕРИСТИКИ      водорастворимыми пигментами.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20+2)0С – не

более 1 часа.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – от 120 до 300 г/м2,

в зависимости от впитываемой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ                    Перед применением грунтовку тщательно перемешивают

и при необходимости разбавляют водой.

Грунтовку наносят на подготовленную поверхность кистью,

валиком, краскораспылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ   по окончании работ тщательно вымыть водой

ГАРАНТИЙНЫЙ               В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления

СРОК ХРАНЕНИЯ

МЕРЫ                                                   Грунтовка пожаровзрывобезопасна.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                 Не смешивать с другими грунтовками и разбавителями.