# Грунтовки ГФ-021

| ТИП |  | Материалы одноупаковочные, на основе алкидных смол. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | Грунтовка ГФ-021 - для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Покрытие на основе ГФ-021 устойчивы к изменению температуры от минус 450С до 600С. |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Внешний вид покрытия; матовое или полуглянцевое. Цвет:; красно-коричневый, а также серый по требованию заказчика. Время высыхания до ст.3 -при температуре (20±2)0С ГФ-021 -при температуре (105±5)0С ГФ-021; не более 24 часов не более 35 минут. Доля нелетучих веществ по массе ГФ-021 по объему ГФ-021; 54÷60 %, масс. 40÷44 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 45÷60 г/м2 27,7÷20,8 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 15÷20 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 1÷2. |  |  |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | ГФ-021 – тоже в количестве не более 20% от массы грунтовки. При нанесении методом электростатического распыления, грунтовки разбавляют Разбавителем РЭ-4В. |  |  |  |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1. |  |  |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления. |  |  |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |  |  | В случае нанесения грунтовки на металлическую поверхность подготовка осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержащегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием. |  |  |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ |  |  | Пневматическим или безвоздушным распылением, струйным обливом, окунанием, кистью, валиком, возможно нанесение методом электростатического распыления. |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  | Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовки перед нанесением можно разбавить растворителями: ГФ-021 – в количестве не более 20% от массы грунтовки. При нанесении методом электростатического распыления грунтовки разбавляют до рабочей вязкости Разбавителем РЭ-4В. Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от 50С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. После высыхания слоя грунтовки (при 200С для ГФ-021- 24 часа) наносятся последующие слои грунтовки, и затем поверхностный лакокрасочный материал. Для промывки инструмента можно использовать ксилол, сольвент, или их смесь с уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) в соотношении 1:1. |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ В ПОКРЫТИИ |  |  | Грунтовки перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и др. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  |  | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить грунтовки в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 0С до 40 0С. |  |  |