Органосиликатная композиция

®ОС-74-01

(антикоррозионное химически стойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Всевозможные газоходы и дымоходы | - Защита внутренней поверхности газоходов от низкотемпературной сернокислотной коррозии |
| - Железобетонные, бетонные, металлические конструкции и технологическое оборудование, находящиеся в условиях слабо- и среднеагрессивных газовоздушных сред | - Создание химически стойкого покрытия, эксплуатирующегося: - в атмосфере слабо- и среднеагрессивных газовоздушных сред, содержащих оксиды азота, хлора, углерода, серы, пары аммиака и др.; - при кратковременном воздействии растворов солей и минеральных кислот |
| - Технологическое оборудование | - Защита от коррозии поверхностей, работающих в условиях эксплуатации при t до +200С |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре +20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,3.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур от - 60 С до +200 С.

Удельное объемное сопротивление при температуре 20ºС не менее 1·1013 Ом·см.

Разбавитель: толуол.

Система нанесения композиции не требует предварительного  грунтования.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход на слой толщиной 100 мкм: 300-350 г/м²
Толщина покрытия по сухому слою: 100-200 мкм

Условия нанесения: при температуре от -30 до +35С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Горячее и холодное отверждение покрытия после нанесения (композиция поставляется в комплекте с отвердителем (АГМ-9 в количестве 0.6 %)).

Срок полимеризации при холодном отверждении: 72 часа.

Цвет композиции: темно-серый, зеленый, желтый, синий, красный, светло-серый,

черный, красно-коричневый, остальные цвета по каталогу Arsonsisi

(RAL) (количество цветов ограничено).