Поставка и производство лакокрасочных материалов

Органосиликатные композиции

®ОС-82-01, ®ОС-82-04

(термостойкие защитные покрытия)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Металлические конструкции зданий и сооружений, технологическое оборудование | - Защита перечисленных видов поверхностей от воздействия высоких температур до 500°С |
| ОС-82-01 - Тензорезисторы | - Для изготовления и приклеивания тензорезисторов (при длительной эксплуатации в условиях циклических теплосмен до температуры 500°С) - для изоляции высокотемпературных линий связи тензорезисторов |

Технические характеристики:

| Наименование показателя | 82-01 | 82-04 |
| --- | --- | --- |
| Условная вязкость при температуре 20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 20-60 | 60-90 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 58 | 58 |
| Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, балл, не более | 1 | 1 |
| Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее | 30 | 30 |
| Коэффициент теплопроводности покрытия, Вт/(м · К) (ккал/(ч·м·С)), не более | 0,58 (0,50) | 0,58 (0,50) |
| Диапазон рабочих температур | от - 60 С до +500 С. | от - 60 С до +500 С. |

Разбавитель: толуол.

Система нанесения композиций не  требует предварительного  грунтования.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-200 мкм.

Горячее отверждение покрытия после нанесения.

Условия нанесения: при температуре от -30 до + 35С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Основной цвет: зеленый.