Органосиликатная композиция

®ОС-82-900

(антикоррозионное высокотемпературное защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Металлические конструкции зданий и сооружений, технологическое оборудование | - Защита перечисленных видов поверхностей от воздействия высоких температур до 900°С |
|  | - Создание термостойкого электроизоляционного покрытия |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20 – 60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее
30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Диапазон рабочих температур от - 60 С до + 900 С.

Удельное объемное сопротивление при 20С не менее 1·1014 Ом·см; при 200°С не менее 1·1012 Ом·см; после выдержки в условиях относительной влажности 93-97% при температуре 20С в течение 24 часов не менее 1·10 10 Ом·см.

Электрическая прочность покрытия не менее 7,0 кВ/мм.

Разбавитель: толуол.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 50 мкм: 170-180 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия: 0.05-0.15 мм.

Условия нанесения: при температуре от -30 до + 35С  и относительной влажности воздуха 80 %.

Горячее отверждение покрытия после нанесения.

Цвет композиции: темно-серый.