Органосиликатные композиции

®ОС-91-26, ®ОС-92-03, ®ОС-92-04,

®ОС-92-07, ®ОС-92-25

(антикоррозионные электроизоляционные защитные покрытия)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Оборудование, приборы, детали, узлы различного назначения (внутренние поверхности электродвигателей, электроосветительные приборы, проволочные резисторы, термоэлектродные провода и т.д.) | - Защита поверхностей от электростатического воздействия - Создание высоконагревостойкого электроизоляционного покрытия |

Технические характеристики:

| Наименование показателя | 91-26 | 92-03 | 92-04 | 92-07 | 92-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная вязкость при температуре 20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 |
| Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее | ____ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, балл, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом·см - при 20С - при 200С 3. после выдержки в условиях относительной влажности 95-98% при температуре 20С в течение 24 часов | 1·1012 | 1·1013 | 1·1013 | 1·1013 | 1·1013 |
|  | 1·1010 | 1·1010 | 1·1010 | ____ | 1·1010 |
|  | 1·109 | 1·109 | 1·109 | 1·1011 | ____ |
| Электрическая прочность покрытия, кВ/мм, не менее | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| Диапазон рабочих температур, градус | От -60С до +300С | От -60С до +500С | От -60С до +300С | От -60С до +300С | От -60С до +500С |

#### Разбавитель: толуол.

#### Система нанесения композиций не  требует предварительного  грунтования.

#### Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

#### Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

#### Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-200 мкм.

Условия нанесения: при температуре от -30 до + 35С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Диапазон рабочих температур от - 60С до +500С.

Горячее отверждение покрытия после нанесения.

Основные цвета:  зеленый.