Органосиликатная композиция

®ОС-12-03

Срок безремонтной эксплуатации 15 лет и более

(атмосферостойкое, термостойкое защитное покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Металлические конструкции (несущие и ограждающие конструкции производственных зданий и сооружений, опоры линий электропередач, шахтные копры, пролетные строения мостов, наружные поверхности дымовых труб, промышленных резервуаров и др.) | Защита перечисленных видов конструкций от атмосферной коррозии, а также коррозии в газовых средах со слабоагрессивной степенью воздействия Создание антикоррозионного покрытия, стойкого к дуговой сварке |
| - Технологическое оборудование (в том числе энергетическое оборудование - котлы, автоклавы и т.д.) | Защита от коррозии поверхностей, работающих в высокотемпературных условиях эксплуатации |
| - Бетонные и железобетонные наземные ограждающие и несущие конструкции (конструкции из монолитного и сборного железобетона, фундаменты опор и опоры контактной сети железных дорог, путепроводов и тоннелей, цоколи зданий и т.д.) - Конструкции из кирпича - Облицовочные строительные материалы (вентилируемые фасады, облицовочный кирпич и др.) | Защитно-декоративная атмосферостойкая окраска наружной поверхности |

Технические характеристики:

Условная вязкость при t +20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм  20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55 %.

Фасовка

Евроведро 25 кг.

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Стойкость покрытия к действию воды при температуре (20±5)оС не менее 72 ч.

Время высыхания до «отлипа» (до степени 3): при t (20±5)С 2 ч.

Степень перетира не более 50 мкм.

Композиция наносится при температуре

от -30°С до + 35°С

Диапазон рабочих температур  от - 60 С до + 300 С.

Разбавитель: толуол, ксилол.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-200 мкм.

Система нанесения композиции не  требует предварительного  грунтования.

Срок безремонтной эксплуатации: защита металлоконструкций – 5-10 лет, защита бетонных, железобетонных конструкций, фасадов зданий и сооружений – 15 лет и более.

Композиция является однокомпонентной. Холодное отверждение покрытия после нанесения.

Срок полимеризации: 72 часа.

Композиция ОС-12-03 совместима с покрытиями типа ХВ, ГФ, ЭП, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03К.

Основные цвета: любой цвет по каталогу Arsonsisi (RAL).

Композиция ОС-12-03 после высыхания образует экологически чистое трудногорючее покрытие.

Композиция ОС-12-03 с успехом применяется с конца 70-х годов прошлого столетия в различных областях промышленности. Стойкость покрытия проверена многолетней эксплуатацией в экстремальных условиях. ОС-12-03 окрашены тысячи объектов по всей территории бывшего СССР, ближнего и дальнего зарубежья, среди них такие, как Колымская ГЭС, Ладожский вокзал (СПб), Ростральные колонны (СПб), Асуанская ГЭС, Тверская АЭС, Кольская АЭС, Иранская АЭС (Бушер) и многие др. ОС-12-03 применялась для защиты от коррозии  на химических предприятиях Белоруссии, при сооружении животноводческих помещений и птицефабрик в различных регионах нашей страны и др.