Органосиликатная композиция

Длительный контакт с водой:

заключение ИТЦ ф-л ОАО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»

не менее 15 лет!!!

®ОС-52-20

(атмосферостойкое, термостойкое, водостойкое,

износостойкое защитное  покрытие)

ТУ 84-725-78

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Промышленные полы и металлические конструкции, подверженные абразивному износу и воздействию температур от -60 до +400С | - Придание окрашенным поверхностям износостойких и электроизоляционных свойств |
| - Бетонные и железобетонные наземные ограждающие и несущие конструкции (конструкции из монолитного и сборного железобетона, дымовые трубы, фундаменты опор и опоры контактной сети железных дорог, пролетные строения мостов, путепроводов и тоннелей, цоколи зданий и др.) | - Защитно-декоративная атмосферостойкая окраска наружной поверхности |
| - Металлические конструкции и технологическое оборудование, подвергающееся воздействию высоких температур | - Защита перечисленных поверхностей при воздействии температуры до +400°С |
| - Металлические конструкции, технологическое оборудование, трубопроводы, эксплуатируемые на открытом воздухе и в слабоагрессивных газовоздушных средах промышленных предприятий | - Защита перечисленных видов конструкций от коррозии |
| - Металлические конструкции, механизмы и оборудование гидротехнических сооружений, эксплуатирующихся в атмосфере, а также при длительном или периодическом воздействии пресной воды | - Защита перечисленных видов конструкций от коррозии |

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 58 %.,

Степень перетира, не более 50 мкм.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС не более 2 часов.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов не более 1 балла.

Прочность покрытия при ударе по прибору У-2 не менее 50 кгс·см.

Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл.ед., не менее 0.4.

Стойкость покрытия к воздействию воды при температуре (20±5)ºС не менее 72 ч.

Удельное объемное сопротивление при 20С не менее 1013 Ом·см, при 200С не менее 1011Ом·см, после выдержки в условиях относительной влажности 93-97% при температуре 20С в течение 24 часов  не менее 1012 Ом·см.

Электрическая прочность покрытия не менее 10 кВ/мм.

Диапазон рабочих температур от минус 60 С до плюс 400 С.

Условия нанесения: при температуре от -30ºС до +35ºС.

Способ нанесения: кистью, валиком, методами распыления.

Ориентировочный расход композиции на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-250 мкм.

Срок безремонтной эксплуатации: защита металлоконструкций – 15 лет и более, защита бетонных, железобетонных конструкций, фасадов зданий и сооружений – 15 лет и более.

Основные цвета: черный, зеленый, синий, серый, светло-серый, коричневый, возможен подбор некоторых цветов по каталогу Arsonsisi (RAL).