# ЦИНОТЕРМ 
композиция антикоррозионная термостойкая 
(ТУ 2312-016-12288779-99)

## Подготовка композиции к работе

Подготовка поверхности включает в себя:

- устранение дефектов поверхности (острые кромки, заусенцы, сварочные брызги и т.п.);

- удаление масляных и жировых загрязнений по ГОСТ 9.402-80;

- абразивоструйная очистка от ржавчины и окалины (окислов) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2 1/2 по ИСО 8501-1: 1988).

После очистки поверхность следует обеспылить.

Наличие влаги на очищенной поверхности недопустимо.

Интервал времени после абразивной очистки до нанесения первого слоя композиции не должен превышать 24 часа в закрытом помещении или 6 часов — на открытом воздухе.

## Нанесение композиции

При транспортировке и хранении композиции возможно образование осадка. Перед использованием композицию необходимо тщательно перемешать до полного исчезновения осадка на дне тары.

Готовая к употреблению композиция представляет собой однородную по плотности и цвету суспензию.

Перед нанесением рекомендуется профильтровать композицию через металлическую сетку № 01-02 (ГОСТ 6613-86) или через синтетическую сетку с аналогичным размером ячеек или через два слоя марли.

Композиция является тиксотропным материалом. При правильном хранении и использовании композиция, как правило, не требует дополнительного применения растворителей. При необходимости композицию разбавляют до рабочей вязкости растворителем марки 646 или ксилолом в количестве не более 5 % от массы.

При проведении окрасочных работ необходимо учитывать, что композиция ЦИНОТЕРМ:

- не требует дополнительного использования  растворителя;

- относится к классу быстросохнущих лакокрасочных материалов;

- требует периодического перемешивания во время работы для предотвращения оседания цинкового порошка.

Условия нанесения композиции ЦИНОТЕРМ:

- температура окружающего воздуха от -15 до +40°С;

- относительная влажность воздуха – до 80 % .

Если работы проводятся при отрицательных температурах, композицию готовят в теплом помещении и используют небольшими порциями.

С целью предотвращения конденсации влаги на окрашиваемой поверхности, необходимо поддерживать температуру поверхности металла не менее чем на 3 С выше температуры точки росы.

Композиция ЦИНОТЕРМ наносится методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью и валиком.

Технологические режимы окрашивания:

Безвоздушное распыление — давление распыления: 10-20 МПа; диаметр сопла: 0,38-0,53 мм

Пневматическое распыление — давление сжатого воздуха:0,2-0,4 МПа; диаметр сопла:1,8-2,2 мм

Острые кромки, углы, сварные швы и прочие труднодоступные места перед распылением рекомендуется окрашивать кистью.

При нанесении композиции кистью и валиком не рекомендуется многократное проведение инструментом по одному и тому же месту. Покрытие ЦИНОТЕРМ естественной сушки. Время высыхания 1 слоя покрытия до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости) при температуре воздуха (202) С и влажности (655) % составляет не более 30 минут. В закрытых полостях и труднодоступных местах время высыхания увеличивается примерно в 1,2 раза.

Покрытие ЦИНОТЕРМ ремонтопригодно. Дефектные участки покрытия следует удалить, поверхность зачистить до металлического блеска, обезжирить и закрасить.

В качестве покрывного материала используется композиция АЛЮМОТЕРМ (ТУ 2312-020-12288779-01) на основе алюминиевой пудры, а также другие термостойкие эмали. Нанесение покрывных слоев  осуществляется не ранее чем через 24 часа после нанесения последнего слоя композиции ЦИНОТЕРМ. Композиция АЛЮМОТЕРМ наносится через 2 часа.

Время выдержки покрытия до контакта с агрессивной средой составляет 7 суток.

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать правила технического обслуживания окрасочного оборудования:

- при окраске методами распыления рекомендуется перед началом работ пропустить через краскораспылитель растворитель;

- при перерывах в работе сопло краскораспылителя рекомендуется погружать в растворитель;

- по окончании работы с композицией ЦИНОТЕРМ вся аппаратура и оборудование по на

несению и приготовлению композиции должны быть промыты растворителем.

Для промывки оборудования может быть использован растворитель марки 646 или ксилол.

Чистый расход композиции ЦИНОТЕРМ на 1 слой сухого покрытия толщиной 50-70 мкм составляет 300-420 г/м2.

## Отверждение покрытия

Окончательное формирование покрытия происходит при его термоотверждении (нагрев при температуре  150С в течение 3-х часов). После термоотверждения покрытие устойчиво к воздействию морской и пресной воды, водных растворов солей (рН=6,0–9,0); нефти и нефтепродуктов.

## Контроль качества покрытия

Контроль внешнего вида, толщины покрытия и адгезии осуществляется после полного высыхания покрытия – покрытие должно быть достаточно твердым, чтобы выдерживать давление прибора для замера толщины.

Внешний вид оценивают визуально. Толщину покрытия контролируют магнитными толщиномерами. Адгезия определяется методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140-78.

Участки покрытия, повреждённые в ходе контроля качества, восстанавливаются до необходимой толщины.