# Эмали КО-813, КО-814 # Лаки КО-815, КО-85 ГОСТ 11066-74

| ТИП |  | Лак КО-815 - одноупаковочный на основе полифенилсилоксановой и глифталевой смол, лак КО-85 - на основе полифенилсилоксановой и полибутилметакрилатной смол, эмали КО-813 и КО-814 представляют собой смесь лаков (КО-815 и КО-85 соответственно) с алюминиевой пудрой ПАП-2. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | Лаки - для изготовления термостойких эмалей марок КО-813 и КО-814, Эмали - для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 5000С для эмали марки КО-813 и до 4000С для эмали марки КО-814. |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Лаки и эмали на их основе обладают превосходной термостойкостью, влаго- и бензостойкостью. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Внешний вид покрытия; матовое. Цвет: лаков эмалей; от светло-желтого до коричневого серебристый. Доля нелетучих веществ по массе лак КО-815 лак КО-85 по объему лак КО-815 лак КО-85 эмаль КО-813 эмаль КО-814; 33÷37 %, масс. 15÷17 %, масс. 27÷32 %, об. 11÷15 %, об. 28÷33 %, об. 12÷19 %, об.. Время высыхания до ст.3: -при температуре (150±2)0С лак КО-815 эмаль КО-813 -при температуре (20±5)0С лак КО-85 эмаль КО-814; не более 1 часа не более 2 часов не более 3 часов не более 2 часов. Теоретический расход на один слой1) из расчета на сухую пленку эмали 20÷28 г/м2 для эмали КО-813 16÷20 г/м2 для эмали КО-814; 50÷70 г/м2 (19,2÷14,0 м2/л) 65÷95 г/м2 (14,6÷9,8 м2/л). Рекомендуемая толщина одного слоя2) лаки эмаль КО-813 эмаль КО-814; при нанесении толщина не учитывается 15÷20 мкм 10÷15 мкм. Рекомендуемое количество слоев:; 2. |  |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель Р-5 |  |  |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | При температуре(20±2)0С - 8 часов |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 36 месяцев со дня изготовления. |  |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Подготовка металлической поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением, кистью; лак – окунанием. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Материалы наносят при температуре окружающего воздуха от 50С до 350С. |
| НАНЕСЕНИЕ | Перед применением материалы выдерживают при температуре 20 0С в течение суток. Лаки смешивают с алюминиевой пудрой в соотношении, указанном в документе о качестве и тщательно перемешивают не менее 10 мин. Полученные эмали, при необходимости, разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-5, фильтруют и наносят на поверхность защищаемого материала пневматическим распылением или кистью при температуре окружающего воздуха от 50С до 350С. После высыхания одного слоя эмали (КО-813 - 2 часа при (150+2)0С, КО-814 – 2 час при (20+5)0С) наносят следующий слой. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материалы в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 0С до 30 0С. |