# «АЛЮМОТЕРМ» 
алюминиевая термостойкая композиция 
(ТУ 2312-020-12288779-01)

## Краткое описание

Композиция «АЛЮМОТЕРМ» — одноупаковочная композиция на основе кремнийорганического термостойкого лака и алюминиевой пудры.

## Назначение и области применения

Композиция «АЛЮМОТЕРМ» используется в качестве защитно-декоративного покрывного слоя по покрытию ЦИНОТЕРМ (ТУ 2312-016-12288779-99) в комплексных системах антикоррозионной защиты стальных изделий и сооружений, длительное время работающих при температурах до 350 С (кратковременно до 400 С), а также как самостоятельное защитно-декоративное покрытие при температуре эксплуатации до 500 С в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69.

В термоотвержденном состоянии покрытие устойчиво к воздействию морской и пресной воды, нефти и нефтепродуктов.

Защищаемые объекты: газогенераторные станции, конструкции выхлопного тракта, наружные поверхности газоходов, наружные поверхности кожухов паровых и газовых турбин.

## Основные технические характеристики

| Композиция |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 35–45 |
| Условная вязкость при (20 ± 0,5) С по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, с | 14-45 |
| Плотность, г/см3 | 0,90–1,10 |
| Время высыхания до степени 3 при (20 ± 2) С, мин, не более | 30 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 140-210 |
| Покрытие |  |
| Внешний вид | серебристое, блестящее, гладкое |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 20-30 |
| Адгезия, балл | 1 |
| Прочность при ударе, см | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 |

## Технология нанесения

Композицию «АЛЮМОТЕРМ» можно наносить в базовых и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40°С и относительной влажности до 80 %.

Композиция «АЛЮМОТЕРМ» наносится на покрытие ЦИНОТЕРМ после его высыхания, но не ранее, чем через 2 часа. При необходимости поверхность покрытия ЦИНОТЕРМ следует очистить от масла, пыли и грязи.

При использовании композиции в качестве самостоятельного покрытия необходимо:

- обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;

- очистить поверхность от следов старой краски, ржавчины, окалины, придать шероховатость и обеспылить.

Перед использованием композицию необходимо тщательно перемешать. Готовая к применению композиция должна быть однородной по составу и цвету. При необходимости композицию разбавляют до рабочей вязкости растворителями марки 646, ксилол в количестве не более 5 % от массы.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик, окунание.

Рекомендуемые режимы нанесения композиции «АЛЮМОТЕРМ»:

- безвоздушное распыление (диаметр сопла – 0,38-0,53 мм; давление распыления – 10-15 МПа).

- пневматическое распыление (диаметр сопла – 1,8-2,2 мм; давление сжатого воздуха – 0,2-0,4 МПа).

Сушка – естественная.

При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

Окончательное формирование покрытия происходит в результате термоотверждения в начальный период эксплуатации изделия (нагрев при температуре 150°С в течение 3-х часов).

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители марки 646, ксилол.

## Упаковка и хранение

Композиция упакована в металлические ведра по 8 кг, металлические банки по      0,3 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место. Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – один год со дня изготовления.

## Сертификация

Безопасность применения композиции подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 66.01.10.231.П.000280.05.01 от 07.05.2001, выданным Областным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

## Техника безопасности

Композиция «АЛЮМОТЕРМ» относится к III классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и правила.