# ФЕРРОТАН 
композиция антикоррозионная
(ТУ 2312-036-12288779-2003)

## Краткое описание

ФЕРРОТАН - одноупаковочная композиция на основе полиуретанового лака, в качестве антикоррозионного пигмента содержит "железную слюдку". Отверждается влагой воздуха.

## Назначение и области применения

Композиция ФЕРРОТАН предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатируемых:

- в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в сильнозагрязненной промышленной атмосфере;

- в морской и пресной воде, в водных растворах солей, кислот и щелочей (pH 2-12);

- в нефти и нефтепродуктах.

Композиция используется:

- в качестве химически стойкого грунта или промежуточного покрытия в комплексных системах защиты;

- в качестве покрывного слоя при отсутствии или незначительной интенсивности УФ-излучения.

## Основные технические характеристики

| Композиция |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 80-88 |
| Плотность, г/см3 | 1,6-1,8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С и влажности (655) %, ч, не более | 8 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 220-280 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | Темно-коричневое с металлическим блеском |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 80-100 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 2 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более | 150 |

## Технология нанесения

Композицию ФЕРРОТАН наносят в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40°С и относительной влажности от 30 до 98% (оптимально 40-98%).

При применении композиции в качестве самостоятельного покрытия подготовка поверхности включает:

- устранение дефектов поверхности (острые кромки, заусенцы, сварочные брызги и пр.)

- обезжиривание поверхности по ГОСТ 9.402-80;

- абразивоструйная очистка от окислов (ржавчины и окалины) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa2 1/2 - Sa2 по ИСО 8501-1: 1988).

Допускается механизированная и ручная очистка поверхности от окислов до степени 3 - 4 по ГОСТ 9.402-80 (St 2 или St 3 по ИСО 8501-1:1988).

Композицию допускается наносить на увлажнённую, но не мокрую поверхность.

При нанесении по грунту (на полиуретановой, эпоксидной, этилсиликатной основе, другие - после консультации с разработчиком) подготовка поверхности включает:

- удаление, в случае необходимости, масляных и жировых загрязнений.

Перед использованием необходимо перемешать композицию до однородного состояния. Следует избегать длительного контакта композиции с воздухом. При необходимости композицию разбавляют до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением. Рекомендуемыми растворителями являются: СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002); смесь

бутилацетата и уайт-спирита в соотношении 1:1 по объёму.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Сушка – естественная. При повышении влажности воздуха время сушки сокращается.

При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

В качестве покрывных материалов используются композиция АЛЮМОТАН (ТУ 2312-018-12288779-99), эмаль ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) и лак ПУЛАК (ТУ 2311-035-12288779-2002), а также другие полиуретановые и виниловые эмали.

Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в жидких средах составляет 7 суток.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители марок 646, 647, 649, Р-189.

## Упаковка и хранение

Композиция марки ФЕРРОТАН упакована в металлические ведра по 15 кг, металлические банки по 1,5 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место.

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев со дня изготовления.

## Техника безопасности

Композиция марки ФЕРРОТАН относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.