Герметики ИЖОРА® БП-Г25/35/50

ТУ 5772-009-11149403-2002

Описание материала

Битумно-полимерные герметики горячего применения ИЖОРА® БП-Г25/35/50 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, пластификаторов и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии.

Область применения

- герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона;

- герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона;

- устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений.

Модификации герметиков

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ,0С (обеспеченность 0,98)* | Марка герметика ИЖОРА® |
| --- | --- |
| Выше минус 25 | БП-Г25/35/50 |
| От минус 25 до минус 35 | БП-Г35/50 |
| Ниже минус 35 | БП-Г50 |

*) температуру воздуха наиболее холодной пятидневки принимают в соответствии со СНиП 23-01.

Преимущества

- высокая морозостойкость;

- высокий уровень адгезии;

- высокая эластичность при отрицательных температурах;

- высокая теплостойкость;

- стойкость в агрессивных средах;

- низкое водопоглощение;

- стойкость к циклическим деформациям;

- стойкость к УФ-излучению.

Типичные объекты применения

- покрытия аэродромов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и т. д.);

- дороги;

- мосты;

- портовые сооружения.

| Наименование показателей | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БП-Г25 | БП-Г35 | БП-Г50 |
| Температура, характеризующая гибкость герметика, не выше, °С | минус 25 | минус 35 | минус 50 |
| Температура липкости, °С | плюс 60 | плюс 50 | плюс 50 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, при температуре минус 20°С, %, не менее | 75 | 75 | 75 |
| Выносливость при 0°С, тыс. циклов, не менее | 30 | 30 | 30 |
| Старение под воздействием ультрафиолетового излучения в течение 1000 часов, % потери по массе, не более | 15 | 15 | 15 |
| Температура размягчения, КиШ, °С, не менее | 100 | 90 | 95 |
| Водопоглощение в течение 24 ч., % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Температура применения (окружающей среды), не ниже °С | плюс 5 |  |  |
| Климатические зоны применения материала | II-IV | I-IV | I-IV |
| Плотность в охлажденном состоянии, кг/дм3 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |
| Расход герметика, кг | Рассчитывается в зависимости от геометрических размеров деформационного шва |  |  |