# Грунтовки ИЖОРА® НП-01 и НП-02

ТУ 5772-004-11149403-2001

##### Описание материала

Грунтовки ИЖОРА® - однокомпонентные составы, полностью готовые к применению. Представляют собой гомогенную смесь нефтепродуктов и полимерных добавок. Повышают качество сцепления битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик и герметиков с поверхностью.

##### Область применения

Грунтовка ИЖОРА® НП-01:

- праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов.

Грунтовка ИЖОРА® НП-02:

- праймирование (грунтование) стенок швов бетонных и асфальтобетонных покрытий перед заливкой мастик и герметиков ИЖОРА® в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием;

- праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием.

##### Преимущества

- полная совместимость с любыми материалами на битумной основе;

- повышает сцепление изоляционного слоя с основанием;

- возможность нанесения при отрицательных температурах (до –10°С);

- удобонаносимость;

- быстрое время высыхания;

- экономичный расход.

##### Ограничения

Запрещается использовать материал внутри жилых помещений.

##### Типичные объекты применения

Грунтовка ИЖОРА® НП-01:

- мосты;

- портовые сооружения;

- кровли (плоские и скатные);

- фундаменты, подвалы, сваи и другие заглубленные конструкции;

- трубопроводы.

Грунтовка ИЖОРА® НП-02:

- покрытия аэродромов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и т. д.);

- дороги;

- мосты;

- портовые сооружения;

- кровли (плоские и скатные);

- фундаменты, подвалы, сваи и другие заглубленные конструкции;

- трубопроводы.

| Технические характеристики материала | Показатели НП-01 | Показатели НП-02 |
| --- | --- | --- |
| Условная вязкость по ВУБ-1, сек. | 9 | 9 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 30 | 20 |
| Время высыхания до степени 3, мин., не более | 20 | 15 |
| Адгезия пленки, балл., не более | 1 | 1 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | -10 - +50 | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все | все |
| Расход материала при толщине слоя 40 мкм, кг/кв. м | 0,16 - 0,18 | 0,16 - 0,18 |