# ЛАХТА® быстрый ремонт

ТУ 5745-005-11149403-2001

##### Область применения

ЛАХТА® быстрый ремонт применяется для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными (прочностными) характеристиками.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т. д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т. д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.;

- объекты транспортного строительства: взлетно-посадочные полосы аэродромов (ВПП), дороги бетонные, тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т. д;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы, промышленные полы, поверхности кровель и т. д.

##### Описание материала

ЛАХТА® быстрый ремонт – безусадочный однокомпонентный состав, который представляет собой сухую смесь светло-серого цвета. В состав материала ЛАХТА® быстрый ремонт входят цемент, минеральный наполнитель, армирующие волокна и активные химические добавки.

##### Преимущества

- обладает износостойкостью и высокой прочностью в ранние сроки твердения; через 6 часов после применения готов к восприятию эксплуатационных нагрузок создаваемых автомобильным и грузовым транспортом до 30 тонн;

- обладает свойством тиксотропности, т.е. при нанесении на вертикальные поверхности и горизонтальные перекрытия не сползает и не отслаивается.

##### Ограничения

- используется для ремонта дефектов глубиной от 10 мм; для ремонта дефектов меньшей глубины следует использовать ЛАХТА® ремонтный состав базовый;

- не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала, кг/куб. дм | 1,7 - 1,8 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,17 |
| Для растворной смеси |  |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк2 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 90 |
| Жизнеспособность раствора, минут | 30 |
| Для раствора |  |
| Марка по прочности на сжатие, не менее - через 6 часов - через 24 часа - через 28 суток | М100 М300 М600 |
| Готовность к эксплуатации транспорта, часов | 6 |
| Прочность при изгибе через 28 суток, МПа | 5,0 |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа | 1,2 |
| Марка по водонепроницаемости в возрасте 28 суток, не менее | W10 |
| Марка по морозостойкости через 28 суток | F300 |
| Истираемость в возрасте 1 сутки, г/кв. см, не более | 0,5 |
| Плотность раствора, кг/м3 | 2200±10% |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 4 - 13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 250 |