# ЛАХТА® ремонтный состав РС

ТУ 5745-005-11149403-2001

##### Область применения

ЛАХТА® ремонтный состав РС применяется для локального ремонта дефектов поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, гаражи, переходы, бомбоубежища);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы, промышленные полы, поверхности кровель.

##### Описание материала

ЛАХТА® ремонтный состав РС – однокомпонентный состав, представляющий собой сухую смесь серого цвета. В состав материала входят цемент, фиброволокно, песок и химические добавки.

##### Преимущества

- обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 24 часов после нанесения;

- может использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей;

- не токсичен, аллергобезопасен;

- применяется во всех климатических зонах.

##### Ограничения

- используется для ремонта дефектов глубиной от 5 мм;

- при ремонте дефектов глубиной более 60 мм необходимо наносить раствор послойно;

- не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона;

- не используется для ремонта потолочных поверхностей.

##### Упаковка

Мешки 25 кг.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход сухой смеси, кг/дм³ | 1,8 |
| Для растворной смеси |  |
| Марка по подвижности смеси | Пк2 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 60 |
| Водоудерживающая способность, % | 99,0 |
| Для раствора |  |
| Прочность на сжатие, МПа: — через 1 сутки — через 7 суток — через 28 суток | 10 – 15 30 50 – 60 |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа | 1,5 |
| Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 6,0 |
| Прочность при изгибе через 28 суток, МПа | 9,0 |
| Готовность к эксплуатации, суток: — для шаговой нагрузки — для транспорта | 1 7 |
| Плотность затвердевшего раствора, кг/м³ | 2250±10% |
| Марка по водонепроницаемости | W16 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны | Fкз 50 |
| Истираемость, г/см2, не более | 0,4 |
| Стойкость обработанной поверхности к действию светлых и темных нефтепродуктов | стойко |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 4 – 13 |
| Температура применения (окружающей среды), °С | +5 – +35 |
| Зоны применения | все климатические зоны |