# ЛАХТА® ремонтный состав базовый

ТУ 5745-006-11149403-2003

##### Область применения

ЛАХТА® ремонтный состав базовый применяется для локального восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т. д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т. д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т. д;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы, промышленные полы, поверхности кровель и т. д.

##### Описание материала

ЛАХТА® ремонтный состав базовый – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием фиброволокна, в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки.

##### Преимущества

- соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»;

- обладает свойством тиксотропности, т.е. при ремонте вертикальных поверхностей и горизонтальных перекрытий не сползает и не отслаивается;

- обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 7 часов;

- не токсичен, аллергобезопасен;

- применяется во всех климатических зонах.

##### Ограничения

- не используется для ремонта дефектов глубиной менее 5 мм.

- при ремонте дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях глубиной более 60 мм эксплуатируемых под воздействием переменных нагрузок, необходимо производить послойное нанесение раствора.

- не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала, кг/дм3 | 1,8 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,13 |
| Для растворной смеси |  |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк2 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 40 |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Для раствора |  |
| Прочность на сжатие, МПа - через 1 сутки - через 7 суток - через 28 суток | 15 - 20 30 55 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее: - через 7 суток - через 28 суток | 1,0 1,5 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее: - через 7 суток - через 28 суток | 4,0 6,0 |
| Готовность к эксплуатации, часов: - для шаговой нагрузки - для транспорта | 7 24 |
| Плотность затвердевшего раствора, кг/м3 | 1950±10% |
| Марка по водонепроницаемости | W8 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F200 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны, не менее | Fкз50 |
| Истираемость, г/см2 | 0,4 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к ультрафиолету | стойко |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 3 - 13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 250 |