# ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный

ТУ 5745-012-11149403-2004

##### Область применения

ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный применяется для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: портовые сооружения (причальные стенки, пирсы), очистные сооружения, насосные станции, водопропускные сооружения (дамбы, плотины, шлюзы, каналы, водосбросы и т.д.), резервуары (в т.ч. питьевой воды, пожарные), колодцы, аэротенки и т.д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и исскуства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т.д.):

- объекты транспортного строительства: дороги бетонные, мосты (опоры мостов), тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, путепроводы и т.д.;

- производственные и бытовые помещения: цеха, прачечные, бани, санузлы, ванные и т.д.

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т.д.

- элементы зданий и сооружений: фундаменты, фасады, стены, полы, лестничные пролеты, сборные своды, перекрытия и т.д.);

##### Описание материала

ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, минерального наполнителя и активных химических добавок.

##### Преимущества

- обладает свойством тиксотропности, т.е. при ремонте вертикальных поверхностей и горизонтальных перекрытий не сползает и не отслаивается;

- обладает высокой износостойкостью и прочностью, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 5 часов;

- используется для ремонта дефектов от 1 мм до 7 мм.

##### Ограничения

- используется для ремонта дефектов глубиной до 7 мм, для ремонта дефектов глубиной более 7 мм рекомендуется использовать ремонтный состав ЛАХТА® ремонтный состав базовый;

- не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона.

##### Упаковка

Мешки 25 кг.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала, кг/куб. дм | 1,5 - 1,6 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,18 |
| Для растворной смеси |  |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк3 |
| Жизнеспособность раствора, минут | 60 |
| Водоудерживающая способность, % | 95 |
| Для раствора |  |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Марка по прочности на сжатие через 28 суток, МПа | М400 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F200 |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа | 1,5 |
| Прочность при изгибе через 28 суток, МПа | 6,0 |
| Готовность к эксплуатации для шаговой нагрузки, часов | 5 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Истираемость, г/см2 | 0,4 |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 3 - 13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 250 |