# ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция

ТУ 5745-007-11149403-2001

Область применения

ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция предназначена для гидроизоляции поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. 
Обработка растворной смесью ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция может производиться как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды). 
Рекомендуемая толщина нанесения растворной смеси ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция составляет от 4 до 30 мм (без использования армирующей сетки) и до 50 мм (с использованием армирующей сетки).

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы и т. д.;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т. д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т. д.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы, балконы и т. д.

##### Описание материала

ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки.

##### Преимущества

- соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»;

- перед нанесением не требуется дополнительное выравнивание поверхности;

- перед нанесением не требуется предварительная сушка поверхности;

- удобоукладываемость позволяет за один проход наносить слой толщиной до 30 мм;

- после нанесения не требуется дополнительное выравнивание поверхности;

- эксплуатация при повышенных температурах до + 2500;

- эксплуатация во всех климатических зонах;

- не содержит токсичных компонентов и разрешена для эксплуатации в контакте с питьевой водой;

- обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать монолитное, водонепроницаемое покрытие.

##### Ограничения

- при нанесении толщиной более 30 мм необходимо использовать армирующую сетку;

- не наносить слоем толщиной более 50 мм;

- не рекомендуется использовать на фильтрующих поверхностях;

- не использовать на ослабленных и непрочных поверхностях.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала на 1 мм толщины, кг/кв. м | 1,7 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,15 |
| Для растворной смеси |  |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк2 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | 60 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 99 |
| Для раствора |  |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона, не менее, при нанесении слоя толщиной: - 4 мм - 20 мм | 2 ступени (4 атм.) 3 ступени (6 атм.) |
| Прочность на сжатие, МПа | 40 |
| Прочность при изгибе, МПа | 5 |
| Марка по морозостойкости | F200 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны, не менее | Fкз50 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,6 |
| Средняя плотность затвердевшего раствора, кг/м3 | 2200±10% |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2•ч0,5, не более | 0,2 |
| Водопоглощение затвердевшего раствора за 48 часов, %, не более | 8 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 3 - 13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 250 |