# ЛАХТА® водяная пробка

ТУ 5775-006-11149403-2001

##### Область применения

ЛАХТА® водяная пробка предназначена для оперативного устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопритока в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке.

##### Типичные объекты применения

- гидротехнические сооружения: резервуары (в т. ч. пожарные), бассейны, колодцы, портовые сооружения, очистные сооружения, дамбы, плотины, шлюзы, каналы;

- объекты гражданского строительства: жилые дома, объекты культуры и искусства, подземные сооружения (подвалы, парковки, бомбоубежища и т. д.);

- объекты промышленного строительства: производственные помещения, градирни, шахты, ТЭЦ и т. д.;

- объекты транспортного строительства: тоннели (автомобильные, метрополитена, железнодорожные, инженерных коммуникаций), подземные переходы, мосты, путепроводы и т. д.;

- элементы строительных объектов: фундаменты, фасады, санузлы и т. д.

##### Описание материала

ЛАХТА® водяная пробка – сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием в качестве наполнителя – песка, в качестве модификаторов – химические добавки.

##### Преимущества

ЛАХТА® водяная пробка является безусадочным, водонепроницаемым и водостойким составом, не содержащим веществ, вызывающих коррозию бетона и арматуры; ЛАХТА® водяная пробка быстро схватывается в интервале от 3 – 5 минут, оперативно ликвидируя активные течи в условиях постоянного водопритока с давлением воды не более 4 атм.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Для сухой смеси |  |
| Расход материала, кг/куб. дм | 1,7 - 1,8 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,2 |
| Для растворной смеси |  |
| Жизнеспособность раствора, минут - начало схватывания, не ранее - окончание схватывания, не позднее | 1 5 |
| Для раствора |  |
| Прочность на сжатие при отверждении в воде, МПа - через 1 час - через 28 суток | 6,5 40 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее - в возрасте 1часа - в возрасте 28 суток | 0,3 2,0 |
| Через 1 сутки выдерживает давление воды, МПа, не менее | 0,4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Коррозионная стойкость, рН | 3 - 13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0С, не более | 350 |