# Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм75

ТУ 5775-010-11149403-2004

Описание материала.

Битумно-полимерная мастика горячего применения ИЖОРА® МБП-Г/Шм75 представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии.

##### Область применения

- герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона;

- герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде;

- устройство деформационных швов, дренажных систем мостовых сооружений;

- гидроизоляция сборных тротуарных блоков;

- устройство мастичных кровель, армированных стекломатериалами;

- горизонтальные деформационные швы полов промышленных помещений.

##### Преимущества

- высокий уровень адгезии к бетону, асфальтобетону и металлу;

- высокая эластичность;

- высокая теплостойкость;

- стойкость в агрессивных средах;

- низкое водопоглощение;

- атмосфероустойчивость;

- соответствует требованиям ГОСТ 15836 «Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия».

##### Ограничения

- в швах шириной более 40 мм применять мастично-щебеночную смесь (массовое соотношение мастика : щебень – 1 : 3).

Не допускается применение в контакте:

- с органическими растворителями и маслами;

- с высококонцентрированными кислотами и щелочами.

##### Типичные объекты применения

- дороги;

- трамвайные пути;

- мосты;

- портовые сооружения;

- полы промышленных помещений.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Температура размягчения, 0С (КиШ) | 90 |
| Глубина проникания иглы при температуре плюс 250С, 0,1 мм | 44 |
| Растяжимость при температуре плюс 250С, см | 70 |
| Эластичность при температуре плюс 250С, %, более | 85 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,5 |
| Прочность сцепления со сталью, МПа | 1,2 |
| Гибкость на стержне диаметром 50 мм при температуре минус 150С | трещин нет |
| Водопоглощение в течение 24 ч.,% по массе, не более | 0,2 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин. | отсутствие мокрого пятна |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3 - 12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С, не ниже | -10 |
| Климатические зоны применения | все |
| Плотность в охлажденном состоянии, кг/дм3, среднее значение | 1,15 |
| Расход материала на шов 30х60 мм, кг/п. м | 2,0 - 2,4 |