# Мастика ИЖОРА® МБР-Г90

ТУ 5775-002-11149403-97

##### Описание материала

Битумно-резиновая мастика горячего применения ИЖОРА® МБР-Г-90 представляет собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего и модифицирующей добавки, используемую в горячем состоянии.

##### Область применения

- изоляция металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций от почвенной коррозии, от атмосферных осадков, от грунтовых вод, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред;

- защита от почвенной коррозии нефтепроводов в конструкциях покрытия №13 по ГОСТ 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования и защита от коррозии» диаметром 820 мм и при капитальном ремонте нефтепроводов диаметром до 1220 мм;

- укладка под трамвайный рельс.

##### Преимущества

- высокий уровень адгезии;

- высокая теплостойкость;

- стойкость в агрессивных средах;

- высокая ударная прочность;

- устойчивость к катодной поляризации;

- устойчивость к переходному сопротивлению;

- низкое водопоглощение;

- соответствует требованиям ГОСТ 15836 «Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия».

Не допускается применение в контакте:

- с органическими растворителями и маслами;

- с высококонцентрированными кислотами и щелочами.

##### Типичные объекты применения

- трубопроводы;

- резервуары для хранения горючего на АЗС;

- дороги;

- трамвайные пути;

- мосты;

- портовые сооружения.

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Температура размягчения, 0С, (КиШ) | 95 |
| Глубина проникания иглы при температуре плюс 250С, 0,1 мм | 20 |
| Растяжимость при температуре плюс 250С, см | 3,7 |
| Эластичность при температуре плюс 250С, % | 80 |
| Прочность сцепления с бетоном при температуре плюс 200С, МПа | 0,9 |
| Прочность сцепления с металлом при температуре плюс 200С, МПа | 1,8 |
| Гибкость на стержне диаметром 50 мм при температуре минус 150С | трещин нет |
| Температура хрупкости по Фраасу, 0С | 17 |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 3 - 12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0С, не ниже | -10 |
| Климатические зоны применения | все |
| Плотность в охлажденном состоянии, среднее значение, кг/дм3 | 1,05 |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/кв. м | 2,0 - 2,2 |