Ризолин – самоклеящийся, рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовленный на основе армирующей стеклоткани, пропитанной битумно-полимерным составом с целевыми добавками, улучшающими эксплуатационные свойства материала.

Преимущества

- безогневой метод применения;

- длительный срок эксплуатации (от 20 лет);

- экономия времени монтажных работ и трудозатрат (время ремонта 100 м2 кровли двумя рабочими составляет 1 час).

Ризолин АС-15 (АС-5) - самоклеящийся с двух сторон. Укладывается при температуре окружающей среды: АС-5 от +5°С (АС-15 от +15°С).

Ризолин ФСа-5 (ФСа-15) - самоклеящийся с одной стороны и алюминиевой фольгой на внешней стороне. Укладывается при температуре окружающей среды: ФСа-5 от +5°С (ФСа-15 от +15°С).

Ризолин ФСм-5 (ФСм-15) - самоклеящийся с одной стороны и медной фольгой на внешней стороне. Укладывается при температуре окружающей среды: ФСм-5 от +5°С (ФСм-15 от +15°С).

Фольгированную поверхность Ризолина можно окрашивать обычными синтетическими красками в любой цвет по желанию.

| Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Норма по ТУ |
| Толщина | мм. | от 1,5 до 2,5 |
| Вес 1 кв.м | кг | 2,0-2,5 |
| Прочность при разрыве, не менее | Н/см | 300 |
| Адгезионная прочность, не менее | Н/см | 10 |
| Теплостойкость 2ч. в вертикальном положении | °С | +50 |
| Гибкость на брусе радиусом (25 ± 2) мм. | °С | -15 |
| Водопоглощение, не более | % | 1 |
| Паронепроницаемость, не более | мг/(м·ч·Па) | 30 |
| Температура эксплуатации | °С | от -50 до +60 |

Способ применения

Ризолин укладывается внахлест 5-10 см на сухую, чистую поверхность. При укладке материала достаточно удалить разделительную антиадгезионную бумагу или пленку, приложить к поверхности затем прижать или прикатать валиком.

При изолировании труб Ризолин накладывается в 1-2 слоя, по необходимости, спирально нахлестом при каждом обороте.

Ризолин эксплуатируется при температуре окружающей среды от -50°С до +60°С.

Ризолин укладывается при температуре:

для Ризолина марок АС-15, ФСа-15, ФСм-15 свыше +15°С;

для Ризолина марок АС-5, ФСа-5, ФСм-5 свыше +5°С.

При более низких температурах материал необходимо слегка подогреть в местах примыкания. Под воздействием солнечных лучей происходит дальнейший процесс склеивания с поверхностью.

Для выполнения работ с применением Ризолина не требуется высокой квалификации исполнителей.

Простота операций дает высокий экономический эффект:

- сокращается время монтажных работ и трудозатрат (время ремонта 100 м2 двумя рабочими составляет 1 час);

- можно привлекать исполнителей с невысокой квалификацией по более низким расценкам;

- не требуются затраты и усилия по идеальной подготовке поверхностей;

- поставка материалов осуществляется в кратчайшие сроки и в любом объеме;

- применение кровельного материала Ризолин сокращает количество слоев в кровле по сравнению с традиционным рубероидом. Это обеспечивает снижение материалоемкости кровли не менее чем на 30%.

Технология укладки Ризолина включает следующие этапы:

1. раскатка и примерка материала по месту;

2. удаление разделительной антиадгезионной бумаги или пленки и укладка материала на подготовленную поверхность;

3. прокатка материала валиком.