# СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная

ТУ 5775-014-11149403-2010

##### Область применения

Мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная предназначена для механического нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.).

##### Описание материала

Битумно-эмульсионная мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная – это двухкомпонентный битумно-полимерный состав:

Компонент А – битумно-латексная эмульсия (стабильная однородная масса от коричневого до чёрного цвета). Перед применением требуется перемешать компонент А с использованием электродрели с насадкой для перемешивания строительных смесей .

Компонент Б – отвердитель (кристаллический порошок или гранулы белого цвета, растворимые в воде). Перед применением требуется растворить компонент Б в чистой воде в соотношении 15 к 85 и перемешать вручную или при помощи электродрели с насадкой для перемешивания строительных смесей.

##### Преимущества

- способность сцепления с любым материалом основания;

- образует бесшовное высокоэластичное резиноподобное гидроизоляционное покрытие;

- мгновенная полимеризация покрытия при соприкосновении с основанием;

- возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций;

- возможность нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность;

- экологическая безопасность (мастика не содержит вредных летучих органических соединений, может использоваться в жилых помещениях);

- широкий интервал эксплуатационных температур (от минус 35°С до плюс 110°С);

- пожаробезопасность.

##### Ограничения

Категорически запрещается замораживание компонента А.

##### Выполнение работ

Мастику СЛАВЯНКА® жидкая резина двухкомпонентная наносят механизированным способом при помощи специального двухканального оборудования, обеспечивающего смешивание компонентов в момент напыления на поверхность (установки типа RX-27). Данное оборудование представляет из себя систему из двух насосов (один из которых качает компонент А, другой – компонент Б), оснащённых шлангами для подачи компонентов и двухканальной удочкой. Форсунки, которыми оснащена удочка, создают веерообразные факелы из обоих каналов и подобраны таким образом, чтобы соотношение компонентов А и Б было оптимальным (9:1 – 8:2), а факелы пересекались друг с другом в 30 – 40 см от среза форсунок. Рекомендуемая минимальная толщина слоя нанесения – 1 мм. Время высыхания мастичного слоя до отлипа составляет 5 – 20 секунд. Время полной полимеризации сос-тавляет 24 – 48 часов и зависит от толщины слоя, окружающих условий, типа обрабатываемой конструкции. Через 1 час после нанесения мастичное покрытие противостоит дождю.

##### Расход

Компонент А: 1 – 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм (в зависимости от конфигурации основания). Для уточнения расхода необходимо произвести пробную выкраску.

Компонент Б:

| Компонент А (эмульсия) |  | Компонент Б (вода + гранулы) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование тары | Масса нетто, кг | Масса воды, кг | Масса гранул (порошка), кг |
| Евроведро, 25 л | 20 | 2,25 | 0,25 |
| Барабан, 50 л | 40 | 4,5 | 0,5 |
| Бочка, 227 л | 200 | 22,5 | 2,5 |
| Бочка, 1000 л | 880 | 99 | 11 |

##### Упаковка

Стальные барабаны 50 кг, металлические бочки 200 кг, пластиковые кубы 1000 кг. 
Упаковка может быть изменена по согласованию с потребителем.

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 0,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 700 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа | 1,0 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 1,5 |
| Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 0,5 |
| Гибкость без образования трещин на брусе радиусом 5 ± 0,2 мм при температуре, °С | минус 35 |
| Теплостойкость в течении 5 ч, °С, не менее | 110 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа за 24 ч | отсутствие мокрого пятна |
| Содержание сухого вещества, %, не менее | 60 |