# ЦИНОТАН 
композиция антикоррозионная цинкнаполненная 
(ТУ 2312-017-12288779-99)

## Краткое описание

Композиция марки ЦИНОТАН — одноупаковочная антикоррозионная композиция на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка. Композиция отверждается влагой воздуха.

Покрытие анодно по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту.

## Назначение и области применения

Композиция используется:

- в качестве самостоятельного покрытия;

- в качестве грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты;

- для ремонта цинковых металлических покрытий.

Композиция марки ЦИНОТАН предназначена для защиты от коррозии металлических строительных конструкций, эксплуатируемых:

- в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в сильнозагрязненной промышленной атмосфере;

- в морской и пресной воде, в водных растворах солей, кислот и щелочей (pH=4-11);

- в нефти и нефтепродуктах.

## Основные технические характеристики

| Композиция |  |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 84-88 |
| Плотность, г/см3 | 2,5-2,8 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С |  |
| и влажности (655) %, мин, не более | 180 |
| Теоретический расход на однослойное сухое покрытие, г/м2 | 200-290 |
| Покрытие |  |
| Цвет и внешний вид | Темно-серoe (оттенок не нормируется), полуглянцевое, без посторонних включений |
| Массовая доля цинка в сухом покрытии, %, не менее | 83 |
| Толщина одного сухого слоя, мкм | 40-60 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Прочность при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 2 |
| Термостойкость на открытом воздухе, °С, не более | 150 |

## Технология нанесения

Композицию марки ЦИНОТАН можно наносить в заводских и полевых условиях при температуре от минус 15 до плюс 40°С и относительной влажности от 40 до 98%. Для окраски в условиях влажности воздуха менее 40% композиция может поставляться в комплекте с ускорителем сушки (за дополнительную оплату).

Подготовка поверхности:

- обезжирить поверхность металла по ГОСТ 9.402-80;

- очистить поверхность металла от окислов (ржавчины и окалины) до степени 2 по ГОСТ 9.402-80 (Sa 2½ - Sa 2 по ИСО 8501-1:1988).

Допускается механизированная и ручная очистка поверхности от окислов до степени 3 - 4 по ГОСТ 9.402-80 (St 2 или St 3 по ИСО 8501-1:1988).

Композицию допускается наносить на увлажнённые, но не мокрые поверхности.

Перед использованием композицию требуется тщательно перемешать до однородного состояния. Следует избегать длительного контакта композиции с воздухом. При необходимости композицию разбавляют до рабочей вязкости непосредственно перед нанесением. Рекомендуемыми растворителями являются: СОЛЬВ-УР (ТУ 2319-032-12288779-2002); бутилацетат, ксилол или их смесь в соотношении по объёму 1:1; допускается использование растворителей марок 646, 647, 649.

Способы нанесения: пневматическое и безвоздушное распыление, кисть, валик.

Сушка – естественная.

При повышении влажности воздуха время сушки сокращается. При нанесении многослойных покрытий каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости).

В качестве покрывных материалов используются композиция АЛЮМОТАН (ТУ 2312-018-12288779-99), эмаль ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) и лак ПУЛАК (ТУ 2311-035-12288779-2002), а также полиуретановые и виниловые эмали.

Композиция АЛЮМОТАН, эмаль ПОЛИТОН-УР и лак ПУЛАК наносятся на покрытие ЦИНОТАН после его высыхания до «отлипа». Время до нанесения других покрывных материалов составляет 24 часа. Время выдержки покрытия до начала эксплуатации в агрессивных средах составляет 7 суток.

Для промывки окрасочного оборудования используются растворители марок 646, 647, 649, Р-189.

Разработан информационный лист с технологией нанесения композиции, а также Технологические инструкции по защите от коррозии внутренней и наружной поверхности промысловых резервуаров.

## Упаковка и хранение

Композиция марки ЦИНОТАН упакована в металлические ведра по 25 кг, металлические банки по 0,9 кг.

Условия хранения – сухое прохладное место.

Гарантийный срок хранения композиции в герметично закрытой таре изготовителя – шесть месяцев со дня изготовления.

## Техника безопасности

Композиция марки ЦИНОТАН относится к IV классу опасности. При работе с ней необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.