|  | Эмаль ЭП-1236 ТУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП |  | Материал двухупаковочный на основе эпоксидной и перхлорвиниловой (ПСХ-ЛС) смол. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | Для противокоррозионной защиты стальных и алюминиевых поверхностей в неограниченных климатических условиях. |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Покрытие устойчиво к воздействию бензина, минерального масла, морской и пресной воды, морской атмосферы. Покрытия из эмали с общей толщиной 120÷150 мкм сохраняют защитные свойства в течение 6 лет. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Внешний вид покрытия; однородное, матовое. Цвет; серый, светло-серый, зеленый, красно-коричневый, синий, черный, возможно изготовление эмали других цветов по согласованию с потребителем. Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С; не более 3 часов. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 37÷43 %, масс. 22÷26 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 190÷230 г/м2 5,9÷4,7 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 40÷50 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2÷3. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  | Растворитель Р-5А в количестве не более 50% от массы эмали. |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Растворители Р-5А, Р-5, Р-4, толуол. |  |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | Основа: Отвердитель № 1 (1,3 %масс) При температуре (20+2) 0С – 72 часа, при условии хранения в плотно закрытой таре. |
| --- | --- |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: основы - 12 месяцев, отвердителя - 6 месяцев со дня изготовления. |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование металла грунтовками типа ВЛ, ЭП. В случае нанесения эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в сертификате качества на каждую партию материала, тщательно перемешать не менее 10 минут и выдержать в течение 30 мин. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла пневматическим или безвоздушным распылением или кистью при температуре окружающего воздуха от 50С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 30 С. При необходимости после введения отвердителя эмаль можно разбавить растворителями Р-5А в количестве не более 50% от массы эмали. После высыхания одного слоя (3 часа при температуре 200С) аналогично наносят последующие слои эмали. Для промывки инструмента использовать растворители Р-5А, Р-5, Р-4, толуол. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 300С до 300С. |