|  | Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП |  | Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  | Для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе подвергающихся действию горячих растворов щелочей. |  |
| ОПИСАНИЕ |  | Обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к действию 40% раствора KOH при температуре (100±2) 0С. Может наноситься на загрунтованную и незагрунтованную поверхность металла. Допускаются холодная и горячая сушка. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  | Цвет; кремовый или зеленый. Возможно изготовление эмалей других цветов по желанию заказчика. Внешний вид покрытия; однородное, гладкое. Время высыхания до ст.3: -при температуре (20±2)0С -при температуре (120±2)0С; не более 24 часов не более 2 часов.. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 60÷66 %, масс. 42÷46 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 55÷70 г/м2 22,2÷17,8 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 20÷25 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  | Растворитель 646 |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  | Растворитель 646, толуол, Р-4. |  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ |  | Основа : отвердитель № 1 (3,5%масс.) При температуре (20±2)0С - не менее 24 часов |  |

| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления. |
| --- | --- |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ЭП, ВЛ, АК; при эксплуатации в условиях воздействия горячих и концентрированных растворов щелочей – грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020. В случае нанесения эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением. Допускается нанесение кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции основу смешать с отвердителем в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала, и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Выдержать 1 час. При необходимости, после введения отвердителя эмаль можно разбавить растворителем 646 для достижения рабочей вязкости 15÷16 с по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) 0С. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком или пневматическим распылителем при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 15 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания одного слоя (24 часа при температуре 20 0С) аналогично наносят последующие слои эмали. Для промывки инструмента использовать растворители 646, толуол, Р-4. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 0С до 30 0С. |