# Лак ЭП-741

## ТУ 6-10-1148-86

### Применение и свойства

Лак ЭП-741 двухупаковочный материал. Лак ЭП-741 применяется для противокоррозионной защиты металлических фосфатированных поверхностей. ЭП-741 поставляется в комплекте с отвердителем №1.

### Характеристики

- Цвет — желто-коричневый;

- Время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °C — 24 часа;

- Рекомендуемая толщина сухого покрытия — 20-25 мкм;

- Рекомендуемое количество слоев — 1.

### Жизнеспособность

Жизнеспособность лака ЭП-741 после смешения компонентов составляет 10 часов.

### Нанесение

Перед нанесением поверхность очистить от грязи и пыли. Лак ЗП-741 наносится краскораспылителем, окунанием или наливом.

### Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

### Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.