ЛАК ЭП-730 ( ГОСТ 20824-81)

| ОПИСАНИЕ | ЭП-730 – двухупаковочный эпоксидный лак, отверждаемый отвердителем аминного типа. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Лак применяют для защиты алюминиевых, стальных или неметаллических поверхностей изделий, работающих в условиях повышенной влажности, температуры, воздействия растворов щелочи, спирто-бензиновой смеси, эксплуатируемых внутри помещений или под навесом в различных климатических районах, а также для приготовления щелочеустойчивых эмалей. |  |  |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | ## ПРИМЕЧАНИЯ |  |
| Внешний вид | Ровная однородная пленка без посторонних включений |  |  |
| Массовая доля нелетучих веществ | 30-35 | % |  |
| Условная вязкость | 11-14 | с., по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 200С |  |
| Время высыхания до степени 5 | 1 | ч., не более, при 1500С |  |
| Полное отверждение | 1 - 2 | сут., при 200С |  |
| Адгезия пленки, балл | 1 | не более |  |
| Прочность пленки при ударе | 50 | на приборе У-1, см., не менее, |  |
| Эластичность пленки при изгибе | 1 | мм, не более |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Метод нанесения | БВР | ВР | Кисть (частичное подкрашивание) |
| Разбавитель (макс. объем) | Смесь ксилола,ацетона,этилцеллозольва 4:3:3 по объему или Р-5 ( 5% ) | Р-5, смесь ксилола,ацетона,этилцеллозольва 4:3:3 по объему (5% ) | Р-5, смесь ксилола,ацетона,этилцеллозольва 4:3:3 по объему (5% ) |
| Расход лака на 1 слой | 110-120 г/м2 | 100-110 г/м2 | 80-100 г/м2 |
| Давление на лак на выходе из сопла | 150 атм. |  |  |
| Жизнеспособность | не менее 48 ч. ( 200С ) |  |  |
| Очистка инструментов | Р-5, ксилол, ацетон |  |  |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 18 – 22 мкм |  |  |
| Интервал перекрашивания | Минимальный: 1 сутки (200С) Максимальный: 1 месяц (200С) |  |  |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Бетонную поверхность подвергают абразивоструйной обработке для придания ей заданной шероховатости. Поверхность, обработанную с помощью пескоструйного аппарата, следует продувать воздухом, очищенным от масла, а затем обезжирить. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению покрытия не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи и пыли. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4% (на поверхности бетона не должно быть пленочной влаги, поверхность бетона должна быть на ощупь воздушно-сухой) Окраска поверхности бетона допускается через трое суток после снятия опалубки и выполнения предыдущих требований. Стальную поверхность при наличии ржавчины и окалины очистить абразивоструйным способом до степени не менее 2 по ГОСТ 9.402. |
| --- | --- |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | Лак наносят при температуре воздуха от 100С до 350С. Перед применением лак выдерживают при температуре 200С в течение 24 часов, смешивают с отвердителем в необходимом соотношении, тщательно перемешивают в течение не менее 10 минут и выдерживают не менее 1 часа при температуре 200С. |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | Основные требования по технике безопасности указаны на этикетках. Необходимо избегать вдыхания паров растворителя или окрасочной пыли, а так же контакта жидкого лака с кожей и попадания ее в глаза. Окрашивание в помещениях должно проводиться при работающей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Рекомендуется применение респиратора, а так же защита кожи и глаз при распылении лака. |
| УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ | Материалы хранятся в складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей Срок хранения 12 месяцев |