|  |  | Грунт-эмаль ХВ-0278 ТУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП |  |  | Суспензия пигментов, наполнителей, целевых добавок в растворе полимеризационных и поликонденсационных смол. |  |  |  |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ |  |  | Для окраски различных металлических конструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины, а также в комплексном покрытии с атмосферостойкими эмалями типа ПФ, ХВ, МЛ, ХС; может применяться при ремонтной окраске автомобилей для грунтования ржавых поверхностей днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске. |  |  |  |  |
| ОПИСАНИЕ |  |  | Является преобразователем ржавчины, переводит остаточную ржавчину в стабильное соединение железа, останавливая дальнейшее развитие коррозии на металле. Срок службы покрытия в атмосферных условиях не менее 7 лет. Эмаль низкотемпературного нанесения: от минус 15 до плюс 35 оС. |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия |  |  | Внешний вид покрытия; Матовое. Цвет; Серый, защитный, красно-коричневый, защитный цвета и др. по согласованию.. Время высыхания до ст.3: -при температуре (20+2)0С; не более 1 час.. Доля нелетучих веществ; 29 - 39 %, масс. (в зависимости от цвета). Теоретический расход на один слой1); 110-150 г/м2. Рекомендуемое количество слоев; 2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ |  |  | Разбавитель Р-4, Р-4А |  |  |  |  |
|  | ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |  | Разбавитель Р-4, Р-4А |  |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ |  |  |  |  | В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев |  |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Эмаль наносится на металл, допускается наличие остатков прокатной окалины и плотно держащейся ржавчины. Степень подготовки поверхности по МС ИСО 8501-1 St2. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 300С до 300С. |