Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89

| ТИП | Одноупаковочная эмаль на основе поливинилхлоридной и алкидной смол. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. |
| ОПИСАНИЕ | Покрытие, состоящее из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет. Покрытие, состоящее из четырех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную 2-мя слоями грунтовки ФЛ-03К поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях тропического климата в течение 3 лет. Покрытие, состоящее из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на поверхность загрунтованную, грунтовкой АК-070 или грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, должно сохранять защитные свойства в условиях холодного климата в течение 4 лет. Пленка эмали ХВ-124 устойчива к воздействию моющих средств, индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет; защитный, серый; по желанию заказчика может изготавливаться других цветов.. Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С; не более 2 часов. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 27÷33 %, масс. 15÷19 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 115÷145 г/м2 9,3÷7,3 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 18÷23 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2÷4. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель Р-4А. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. При нанесении методом электростатического распыления, эмаль разбавляют до рабочей вязкости специальным разбавителем. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители: Р-4А, Р-4, смесь ацетона и толуола |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование материалами типа АК, ФЛ, ВЛ. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим, безвоздушным распылением, возможно нанесение методом электростатического распыления, а также кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости 14÷15 с растворителем Р-4А. Подготовленную эмаль наносят на загрунтованную поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 100С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя эмали (2 часа при температуре 200С) наносят последующие слои. При нанесении методом электростатического распыления эмали разбавляют до рабочей вязкости Разбавителем 1 или 2 по ГОСТ 10144-89. Для промывки инструмента можно использовать растворители Р-4А, Р-4, смесь ацетона и толуола. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 300С до 300С. |