Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83

| ТИП | Одноупаковочная эмаль на основе поливинилхлоридной и глифталевой смол. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций |
| ОПИСАНИЕ | Срок службы системы покрытия из 2-х слоев эмали по загрунтованной поверхности металла сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет, а три слоя по загрунтованной поверхности - не менее 6 лет. Для эмали ХВ-16 (серебристой) алюминиевая пудра поставляется комплектно. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) Расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет; 20 цветов по ТУ. Эмаль может поставляться других цветов по согласованию с потребителем. Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)0С; не более 1,5 часа. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 14÷31 %, масс (в зависимости от цвета). 13÷17 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 120÷145 г/м2 8,3÷6,8 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 18÷22 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2÷3. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворители: Р-5 или Р-5А Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители: Р-5 или Р-5А |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: эмали ХВ-16 (серебристой) – 6 месяцев; эмалей остальных цветов – 12 месяцев со дня изготовления. |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ХВ, ХС, ВЛ. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Эмаль ХВ-16 (серебристая) производится смешением основы с алюминиевой пудрой на месте потребления. При необходимости эмали перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителем: Р-5 или Р-5А. Подготовленную эмаль наносят на окрашиваемую поверхность безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 25 0С до 25 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. После высыхания слоя эмали (1,5 часа при температуре 20 0С) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 0С до 30 0С. |