Химический преобразователь ржавчины “НОТЕХ-К”

ТУ 2149-00248938796-2003

Назначение:  для химической подготовки ржавых и чистых металлических изделий из стали, с одновременным «холодным» фосфатированием и пассивацией, а также для обработки окалины на сварных швах перед нанесением лакокрасочных покрытий. «НОТЕХ» преобразует ржавчину в нерастворимые фосфаты железа, на которые можно наносить краску.

Растворение (удаление) ржавчины – другой процесс, который может быть реализован в иных условиях движения раствора «НОТЕХ» при полном погружении с образованием растворимых фосфатов (например, внутренняя очистка трубопровода прокачкой раствора).

Особенности:  Цинкфосфатный водный состав с анодным ингибитором коррозии. Применение состава увеличивает долговечность лакокрасочного покрытия за счет улучшения его адгезии с металлом и снижения скорости подпленочной коррозии.

Не требует промывания обработанной  поверхности водой.

Успешно применяется в комбинированных схемах очистки сложных крупногабаритных конструкций и доводки механически очищенных поверхностей котлов или другого емкостного оборудования в труднодоступных местах перед окраской. Значительно снижает трудоемкость процесса абразивоструйной очистки при предварительном смачивании «НОТЕХ»-ом очищаемой поверхности.

Скорость преобразования  ржавчины и окалины зависит от толщины и природы коррозионного слоя и концентрации раствора «НОТЕХ». Стандартное соотношение составляет: 1 весовая часть концентрата «НОТЕХ-К»  к   2 частям воды. Расход рабочего состава при двукратной обработке  составляет в среднем  90...120 г/м2.

Рабочий состав приготавливается из концентрата непосредственно на месте применения путем разведения концентрата «НОТЕХ-К» водой. На чистую обезжиренную обрабатываемую поверхность раствор наносится кистью, валиком, квачем, пульверизатором или погружением в ванну с барботированием.

Срок хранения состава не ограничен. Климатические факторы при транспортировке и хранении не регламентированы.  Состав негорюч,  прост в эксплуатации.

Выпускается и поставляется в виде концентрата (рабочего состава по желанию Заказчика).

Фасовка концентрата – 25, 50 кг (полиэтиленовые фляги).