| Краски КО-42Т и КО-42 ТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТИП | Материалы двухупаковочные на основе этилсиликатного связующего и цинкового порошка. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | КО-42 для защиты от коррозии внутренней поверхности стальных емкостей для питьевой воды, в том числе на вновь строящихся и находящихся в ремонте судах. КО-42Т для противокоррозионной защиты металлических поверхностей оборудования горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |
| ОПИСАНИЕ | Материалы повышенной водостойкости, покрытия экологически чистые. Применение материалов относится к методу «холодного цинкования». Срок службы 4-х слойного покрытия краской КО-42 не менее трех лет. Покрытие краской КО-42Т стойко к температуре до 100 0С. |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | Гигиеническое заключение ЦГСЭН Санкт- Петербурга, действующее на всей территории России. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Внешний вид покрытия; матовое. Цвет; серый. Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С; не более 20 минут. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 68÷72 %, масс. (в основе - 10,0÷10,7 %, масс для КО-42; 11,0÷13,5 %, масс для КО-42Т) 22÷26 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 250÷330 г/м2 8,1÷6,1 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 30÷40 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 4. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300-87) в количестве не более 5% от массы краски. |  |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Этиловый спирт, ацетон, растворитель 646. |  |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | При температуре (20+2)0С - не менее 4 часов |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления. |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Допускается нанесение краски по старому прочно держащемуся покрытию. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением, кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением основу краски смешивают с цинковым порошком в массовом соотношении 1:2 соответственно, тщательно размешивают и фильтруют через сито с сеткой 02 (ГОСТ 6613-86); при необходимости разбавляют спиртом этиловым техническим (ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300-87) в количестве не более 5% от массы краски. Подготовленную краску наносят на поверхность металла кистью или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 0С до 30 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. При нанесении необходимо постоянно перемешивать готовую краску. Для промывки инструмента можно использовать растворители: этиловый спирт, ацетон, 646. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить краски в помещении в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до 30 0С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. |