ВИНИКОР-63, ЛАК ( ТУ 2312-001-23394220-2004)

| ОПИСАНИЕ | ВИНИКОР-63 – раствор винилового сополимера. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Лак применяют для грунтования бетонных поверхностей, а так же при окрашивании металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы или подвергающихся кратковременному воздействию кислот и щелочей в системе с грунтовкой ВИНИКОР-061 и эмалью ВИНИКОР-62 в качестве поверхностного слоя. |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | ## ПРИМЕЧАНИЯ |  |
| Внешний вид | Ровная однородная пленка без посторонних включений |  |  |  |  |
| Массовая доля нелетучих веществ | 19 - 22 |  | % |  |  |
| Условная вязкость | 20-50 |  | с., по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 200С |  |  |
| Время высыхания до степени 3 | 2 |  | ч., не более, при 200С |  |  |
| Полное отверждение | 1 - 2 |  | сут., при 200С |  |  |
| Адгезия пленки, балл | 1 |  | не более |  |  |
| Прочность пленки при ударе | 50 |  | на приборе У-1, см., не менее, |  |  |
| Эластичность пленки при изгибе | 1 |  | мм, не более |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Метод нанесения | БВР | ВР |  |  | Кисть (частичное подкрашивание) |
| Разбавитель (макс. объем) | Р-4, ксилол,ацетон ( 10% ) | Р-4, ксилол,ацетон ( 10% ) |  |  | Р-4, ксилол,ацетон ( 10% ) |
| Практический расход лака на 1 слой по металлу по бетону | 110-140 г/м2 180-210 г/м2 | 110-140 г/м2 180-210 г/м2 |  |  | 100-130 г/м2 160-190 г/м2 |
| Давление на лак на выходе из сопла | 150 атм. |  |  |  |  |
| Очистка инструментов | Р-4, ксилол, ацетон |  |  |  |  |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 15 – 20 мкм |  |  |  |  |
| Интервал перекрашивания | Минимальный: 0,5 часа (200С) Максимальный: 3 месяца (200С) |  |  |  |  |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | 1. Бетонную поверхность подвергают абразивоструйной обработке для придания ей заданной шероховатости. Поверхность, обработанную с помощью пескоструйного аппарата, следует продувать воздухом, очищенным от масла, а затем обезжирить. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению покрытия не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи и пыли. Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4% (на поверхности бетона не должно быть пленочной влаги, поверхность бетона должна быть на ощупь воздушно-сухой) Окраска поверхности бетона допускается через трое суток после снятия опалубки и выполнения предыдущих требований. |
| --- | --- |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | Лак наносится при температуре воздуха от минус 100С до 350С. Перед применением лак выдерживают при температуре 200С в течение 24 часов. |
| ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | Эмаль Виникор-62 в системах для окрашивания бетона. |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | Основные требования по технике безопасности указаны на этикетках. Необходимо избегать вдыхания паров растворителя или окрасочной пыли, а так же контакта жидкой краски с кожей и попадания ее в глаза. Окрашивание в помещениях должно проводиться при работающей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Рекомендуется применение респиратора, а так же защита кожи и глаз при распылении лака. |
| УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ | Материалы хранятся в складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей при температуре от минус 350С до 350С Срок хранения 12 месяцев |