| Эмаль ВИНИКОР-62 м.А, м.Б (аналог «Виниколор») ТУ 2312-001-54359536-2003 |  |
| --- | --- |
| ТИП | Материал двухупаковочный на основе эпоксидной и виниловой смол. Алюминиевая эмаль – трехкомпонентная. |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Как окончательное покрытие для защитно-декоративной окраски бетонных и металлических конструкций мостов, наружной поверхности емкостей для хранения нефтепродуктов, гидротехнических сооружений и металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях промышленной атмосферы и внутри промышленных помещений. |
| ОПИСАНИЕ | Покрытие маслобензостойкое, устойчиво к воздействию резких перепадов температур (от -60оС до +60оС), кратковременному воздействию горячей воды и пара. Эмаль дает возможность низкотемпературного отверждения (от минус 10оС) Эмаль наносится по грунтовкам на поливинилбутиральной, эпоксидной, винил-эпоксидной и акриловой основах. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет, внешний вид; Матовое покрытие, белый, серый, черный, желтый, оранжевый, зеленый, красный, бежевый и др. по заказу, а также алюминиевый. Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)0С; не более 3 часов. Доля нелетучих веществ по массе; 39÷45 %масс. (м.А) 40 – 45 %масс (м.Б) 24-26 %масс (алюминиевая). Теоретический расход на один слой1); 180 – 250 г/м2 (м.А) 250 - 300 г/м2 (м.Б) 170 – 210 г/м2 (Алюминиевая). Рекомендуемая толщина одного слоя2); 40-55 мкм (м.А, алюминиевая) 60 – 100 мкм (м.Б). Рекомендуемое количество слоев; 2. |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель Р-4, ксилол, ацетон в количестве не более 10% от массы эмали. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворитель Р-4, толуол, ксилол, ацетон. |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | Основа: Отвердитель ДТБ, алюминиевая пудра (для эмали алюминиевой) При температуре 20 0С не менее 24 часов |

| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. |
| --- | --- |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Очистку поверхности проводят при относительной влажности воздух не выше 80 %. Абразивная очистка до степени Sa 2 или любым механическим способом до степени St 3. Для улучшения свойств покрытия эмали могут наноситься на предварительно загрунтованные поверхности метала поливинилбутиральной, эпоксидной, винил-эпоксидной и акриловой грунтовками, а также по цинксодержащим покрытиям. Допускается нанесение по остаткам прочно держащихся обезжиренных покрытий на виниловой или эпоксидной основах. Допускается нанесение эмалей по чистому металлу. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком (подкраска). |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции отвердитель смешать с основой, тщательно перемешать не менее 10 минут и выдержать перед окраской в течение 20÷30 мин. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком или установками пневматического или безвоздушного распыления при температуре окружающего воздуха от минус 10 0С до +35 0С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 0С. При необходимости после введения отвердителя эмаль можно разбавить растворителями Р-4, ксилолом или ацетоном в количестве не более 10% от массы эмали. После высыхания одного слоя (3 часа при температуре 20 0С) аналогично наносятся последующие слои эмали. Минимальный интервал перекрытия – 1 час (при 20оС), максимальный – 7 суток (при 20оС) |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении при температуре от минус 35 0С до+ 35оС, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги. |