# Лак битумный БТ-577

Лак битумный БТ-577 представляет собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива.

Область применения:

Битумный лак БТ-577 предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности при непродолжительном их хранении и транспортировке (6 месяцев в умеренном климате по ГОСТ 6992-68 для однослойного покрытия), а также для изготовления алюминиевой краски.

Условия применения:

Битумный лак БТ-577 наносят на поверхность кистью, краскораспылителем, наливом или окунанием. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или смесью указанных растворителей.

Внешний вид: Глянцевое покрытие черного цвета.

Упаковка: Битумный лак БТ-577 фасуется в банки 1,9 кг, а также в 26 и 50 л металлические барабаны.

Время высыхания: Каждый слой битумного лака БТ-577 сушат 24 ч при t°C 18-20°С.

Меры предосторожности:

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей!

Условия хранения:

Битумный лак БТ-577 необходимо хранить в сухом не отапливаемом помещении, в плотно закрытой таре, вдали от электрических приборов, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей, в плотно закрытой таре.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Беречь от огня!

Техническая характеристика битумного лака БТ-577, ГОСТ 5631-79:

Внешний вид пленки покрытия: 	 Глянцевая, однородная, ровная поверхность, без оспин и морщин, черная, оттенок не нормируется.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2°С, сек 	18-35

Массовая доля нелетучих веществ, % 	39±2

Время до высыхания степени 3 	при 20±2°С, час, не более24

при 100-110°С,мин, не более 20

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 	0,20

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 	1

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2°С, ч, не менее 	48

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2°С, ч, не менее 	3

Расход при окрашивании в один слой — 100–200 мл на м2.