| Грунтовка ХС-059, Эмаль ХС-759, Лак ХС-724 ГОСТ 23494-79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТИП | Материалы на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом и эпоксидной смолы. Грунтовка и эмаль - двухупаковочные, лак одноупаковочный. |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Для получения системы химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Систему материалов применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO2, CO2, NO2, NH3) и других химических компонентов, в том числе бензина, с температурой не выше 600С и эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений. |  |
| ОПИСАНИЕ | Грунтовку ХС-059 допускается применять под эмали типа ХВ, ХС. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Цвет: -грунтовки -эмали -лака; красно-коричневый белый, светло-серый, серый не темнее 0,5мг I2/100см3 по йодометрической шкале.. Время высыхания при температуре (20+2)0С: - грунтовки и эмали до ст.3 до ст.4 - лака до ст.3 до ст.5; не более 1 часа не более 24 часов не более 2 часов не более 24 часов. Доля нелетучих веществ по массе - грунтовки - эмали - лака по объему - грунтовки - эмали - лака; 36÷40 %, масс. 30÷36 %, масс. 20÷24 %, масс. 15÷19 %, об. 14÷18 %, об. 10÷14 %, об.. Теоретический расход на один слой1) - грунтовки - эмали - лака; 130÷165 г/м2 (8,5÷6,8 м2/л) 135÷170 г/м2 (7,9÷6,3 м2/л) 155÷195 г/м2 (6,2÷5,0 м2/л). Рекомендуемая толщина одного слоя2) - грунтовки, эмали, лака - системы комплексного покрытия; 20÷25 мкм 70÷150 мкм. Рекомендуемое количество слоев в системе покрытия: - грунтовки - эмали - лака; 1÷2 2÷4 1÷2. |

| РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель Р-4 |
| --- | --- |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворители: Р-4, Р-4А, толуол, ацетон |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ | Грунтовка: Основа : Отвердитель № 3 (2,8 %масс.) или № 5 (2,6 % масс.) Эмаль: Основа : Отвердитель №3 (3,0 % масс.) или № 5 (2,8 % масс.) Грунтовки и эмали при температуре (20+2)0С - не менее 8 часов |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления |
| НАНЕСЕНИЕ |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим распылением; допускается окрашивание отдельных участков кистью. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что основы грунтовки и эмали хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места. Для приготовления грунтовки и эмали отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала и тщательно перемешивать не менее 10 минут. При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости (14-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4мм) растворителем Р-4. Подготовленные материалы наносить на поверхность защищаемого материала пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 100С до 300С и относительной влажности не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 30 С. После высыхания слоя (1 час при температуре 200С) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворители Р-4, Р-4А, толуол, ацетон. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 300С до 300С. |