ЭМАЛЬ ХС-717

ТУ 6-10-961-76.

Применение: для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред кислотного характера. Рекомендуется для защиты от коррозии внутренних поверхностей резервуаров, грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской воды и нефтепродуктов (кроме бензола и толуола). Особенности: Комплексное винилполиуретановое многослойное покрытие, состоящее из 1-2-х слоев грунтовки ВЛ-023 и 3-5-ти слоев эмали ХС-717, выдерживает воздействие морской и пресной воды, солей, нефтепродуктов, агрессивных газов (SO2, CO2, NO2, NH3) и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60ºС. Покрытие может наноситься на черные металлы и алюминиево-магниевые сплавы. Покрытие водостойкое, бензостойкое, обеспечивает защиту окрашенной поверхности в течение 3-5 лет. Основные характеристики: Эмаль трехупаковочная, на основе винилового сополимера, укомплектованная изоцианатным отвердителем (ДГУ) и алюминиевой пудрой (ПАП-1 или ПАП-2). Цвет эмали: серебристый. Поверхность пленки эмали: полуматовая. Способы нанесения: пневматическим или безвоздушным распылением без нагрева, кистью, валиком. Жизнеспособность эмали после смешения компонентов при температуре: от минус 5ºС до 14ºС - 24часа, при 15-30ºС - 12 часов. Время высыхания до ст.3 при (20+2)ºС не более: 0,5 часа. Расход материала на один слой: кисть - 90-100 г/м2 , распылением - 150-180 г/м2 . Рекомендуемое количество слоев: 4. Толщина одного слоя: 20-30 мкм. Гарантийный срок хранения материалов: 12 месяцев со дня изготовления. Фасовка: в соответствии с ГОСТ 9980.3 или в тару по согласованию с заказчиком. Подготовительные работы: Эмаль наносится по чистой или загрунтованной грунтовкой ВЛ-023 металлической поверхности; по поверхности из алюминиевых сплавов - загрунтованной грунтовкой ВЛ-02. В случае нанесения эмали без грунтовки поверхность металла очистить от масел, грязи и пыли. При наличии ржавчины и окалины стальную поверхность очистить абразивоструйным способом до степени не менее 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2 1/2 по МС ИСО 8501. Поверхность очистить от масел, грязи и пыли. Нанесение: Перед применением основу эмали хорошо перемешать до однородной массы, и добавить алюминиевую пудру и отвердитель в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию эмали. При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем Р-4. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого материала при температуре окружающего воздуха от минус 10ºС до 25ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя (1,0 часа при 20ºС) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворитель, указанный выше. Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Хранить материал в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 10ºС до 25ºС.