| Эмаль ХС-710 ГОСТ 9355-81 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | Материал одноупаковочный на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. |  |
|  | РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ | Эмаль применяется в системе комплексного покрытия для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера. |  |
|  | ОПИСАНИЕ | Применяется по грунтовкам ХС-010 или ХС-077. Формирует водостойкое и бензостойкое покрытие выдерживающее воздействие минеральных кислот и щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов имеющих температуру не выше 60 0С. |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия | Внешний вид покрытия; полуматовое. Цвет; серый. Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С; не более 1 часа. Доля нелетучих веществ по массе по объему; 27÷33 %, масс. 12÷16 %, об.. Теоретический расход на один слой1); 160÷200 г/м2 6,8÷5,4 м2/л. Рекомендуемая толщина одного слоя2); 20÷25 мкм. Рекомендуемое количество слоев; 2. |
|  | РАЗБАВИТЕЛЬ | Растворитель Р-4. Рекомендуется избегать ненужного разбавления по привычке. |  |
|  | ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | Растворитель Р-4 |  |
|  | ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ | В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. |  |

| НАНЕСЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Предварительное грунтование грунтовкам ХС-010 или ХС-077. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | Пневматическим или безвоздушным распылением. |
| УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ | Перед применением необходимо убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости растворителем Р-4. Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого материала пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 100С до 300С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 30 С. После высыхания слоя (1 час при температуре 200С) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворитель, указанный выше. Перед началом эксплуатации в агрессивных средах покрытие выдерживают в течение 7÷14 суток в зависимости от их характера. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить материал в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 300С до 300С. |